SM 27 SVAŘOVÁNÍ TENKÝCH PLECHŮ, DRÁTŮ 
A PROFILŮ

Obsah

ÚVOD	3

1	URČENÍ ÚDAJŮ Z TECHNICKÉ DOKUMENTACE	4

1.1	ZÁKLADNÍ TYPY SVARŮ A JEJICH ZNAČKY	4

1.2	ZNAČENÍ SVARŮ NA VÝKRESECH	7

1.3	ZNAČENÍ ZÁKLADNÍCH MATERIÁLŮ	9

1.4	ZNAČENÍ PŘÍDAVNÝCH MATERIÁLŮ	14

1.5	ZNAČENÍ SVAŘOVACÍCH METOD	14

1.6	SVAŘOVACÍ POLOHY	15

2	SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM (AUTOGENNÍ SVAŘOVÁNÍ)	18

2.1	ZÁSADY BOZP  PRO SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM	22

3	OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ	25

3.1	ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY	27

3.2	OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU	28

3.3	SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH	31

3.3.1	SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG A MAG	32

3.3.2	SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM - METODA WIG	38

3.4	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ U SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM	44

4	KONTROLA SVAROVÝCH SPOJŮ	47

4.1	NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY (BEZ PORUŠENÍ MATERIÁLU)	47

4.2	DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY	49

GLOSÁŘ	50

TESTY	52

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY	59

POUŽITÁ LITERATURA A DOPORUČENÉ ODKAZY	63

# Úvod

Vytvořený učební text v rámci projektu „Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání" má za úkol seznámit všechny zájemce oboru Strojní mechanik se svařováním kovů. Uvedené učivo vychází ze znalostí a dovedností získaných z modulů: Příprava materiálů před svařováním a Příprava ocelových konstrukcí na svařování.

V první kapitole jsou popsány základní typy svarů a jejich značení na výkrese, značení matriálů určených ke svařování, přídavné matriály používané při svařování a značení svařovacích metod a svařovacích poloh. V kapitole Svařování kovů plamenem jsou popsány technologické způsoby svařování a svařovací zařízení, používané přídavné materiály a jejich značení a zásady BOZP. V kapitole Svařování elektrickým obloukem se seznámíte s potřebnými základy elektrotechniky a jednotlivými metodami svařování elektrickým obloukem, v této kapitole je charakterizováno svařování obalenou elektrodou, svařování pod tavidlem a svařování v ochranných atmosférách metodou MIG, MAG a WIG včetně používaného svařovací zařízení, technologické způsoby, přehled a značení přídavných materiálů a zásady BOZP potřebné dodržovat při svařování elektrickým obloukem. V následující kapitole je uvedena kontrola svarových spojů pomocí destruktivních a nedestruktivních zkoušek.

Za každou kapitolou učebního textu Svařování tenkých plechů, drátů a profilů následuje shrnutí učiva a otázky určené ke zjištění znalostí uchazeče uvedeného učiva. Pro získání lepší představivosti žáků je učební text doplněn obrázky.

Věříme, že předkládaná látka je dostatečně srozumitelná a pomůže vám orientovat se v dané problematice. Přejeme vám mnoho štěstí a úspěchů při studiu.

Klára Valouchová

# Určení údajů z technické dokumentace

Cíle

Po prostudování této kapitoly dokážete:

- rozeznat svary používané v praxi,

- určit svar z technické dokumentace podle použité značky,

- číst potřebné údaje z technické dokumentace týkající se svarů,

- určit svařované polotovary a jejich materiál,

- určit přídavný materiál z technické dokumentace,

- rozeznat polohu určenou ke svařování.

## Základní typy svarů a jejich značky

Svařováním vytváříme pevná a nerozebíratelná spojení kovových i nekovových materiálů (plastů). Svařovat lze strojní součásti i celé konstrukce (složené z jednoduchých součástí). Výrobek získaný svařováním se nazývá svařenec (svarek), nejčastěji bývá zhotoven z hutních polotovarů (tyče, profily, plechy) nebo z výkovků, výlisků a odlitků. Kovy, které navzájem svařujeme, musí být svařitelné.

V praxi rozeznáváme tyto svary:

- tupý svar

Tupé svary vznikají ve stykové ploše spojovaných částí v jedné rovině. Obvykle se používají jako nosné, silové svary ve tvaru I, Y, V, U, W, ½ V, ½ U, X. S ohledem na provedení svarů je nutné provádět úpravu stykových ploch spojovaných částí. Způsob úpravy svarových ploch je dán provedením spoje, tloušťkou svařovaných částí, způsobem svařování a přístupností k místu svaru.  Svary U a V se svařují z jedné strany. Svary I, U, ½ V a ½ X se svařují z obou stran, v případě malé tloušťky se provede svar najednou. Doporučené rozměry tvarů svarových úkosů jsou uvedeny v normě ČSN EN 29 692.

Tupý svar

- koutový svar

Koutovými svary se svařují součásti, které mezi sebou svírají nějaký úhel (nejčastěji pravý). Používají se obvykle jako nosné, silové svary pro spoje tvaru T, křížové spoje, rohové a přeplátované spoje. Svařované součásti není potřeba tvarově upravovat. Doporučené rozměry tvarů svarových úkosů jsou uvedeny v normě ČSN EN29 692.

Koutový svar

- bodový svar

Používá se zejména u odporového svařování ke spojení tenkých plechů a tenkostěnných dílů. Jejich využití je výhodné v sériové výrobě. Spoje s bodovými svary nejsou příliš vhodné pro přenášení velkých sil. Z hlediska způsobu namáhání rozlišujeme spoje namáhané na střih (přeplátované spoje) a na tah (odtržení).

Bodový svar

- lemový svar

Vznikne roztavením olemovaných okrajů slabých plechů, provádí se převážně bez přídavného materiálu pouhým roztavením stykových ploch.

Lemový svar

- děrový a žlábkový svar

Děrové a žlábkové svary se zpravidla používají u přeplátovaných spojů. Nejsou vhodné pro přenášení velkých sil a nehodí se pro dynamicky namáhané spoje. Spoj vznikne vyplněním kruhových nebo oválných otvorů ve stykové ploše přilehlé části svařovaného dílu. Díry a žlábky menších rozměrů jsou obvykle zcela vyplněny svarem.

Žlábkový svar

Děrové a žlábkové svary nejsou příliš vhodné pro připojení silných plechů a obvykle se používají pouze pro slabší plechy s tloušťkou do 15 mm. Z hlediska namáhání jsou přitom výhodnější svary žlábkové díky kvalitnějšímu provedení závaru kořene svaru. Dokonalejší provedení svaru a tedy i lepší pevnostní charakteristiku spoje lze docílit také pomocí šikmých stěn otvorů.

Svary mohou být provedeny jako průběžné nebo přerušované. Každému svaru je v technické dokumentaci přiřazena základní značka, která může být ještě opatřena doplňkovou značkou charakterizující tvar povrchu spoje. Pokud není uvedená doplňková značka, znamená to, že tvar povrchu svaru není předepsán.

Základní značky uvedených svarů a jejich kombinací včetně pojmenování a zobrazení

Doplňující značky svarů

## Značení svarů na výkresech

Značení svarových spojů na výkresech je uvedeno v normě ČSN EN 22 553. Značení svaru poskytuje všechny údaje – základní značku, doplněnou o doplňkovou značku, údaje o rozměrech svaru a další doplňující údaje. Pro zjednodušení se doporučuje používat značení uvedené v této mezinárodní normě. Značení svaru na výkresech tvoří odkazová čára se šipkou (1), která směřuje do místa svaru. Značka svaru se umísťuje na praporek odkazové čáry (2) a další doplňující údaje do vidlice (3).

Značení svaru na výkrese

Praporek odkazové čáry tvoří dvě rovnoběžné čáry. Jedna z nich je plná, druhá přerušovaná. Přerušovaná čára může být umístěna nad nebo pod plnou čárou (ve vztahu k povrchu svaru).

Svar na straně odkazové čáry		Svar na straně protilehlé k odkazové čáře

Jednotlivé typy svarů jsou označeny značkou, která vychází z tvaru svarového úkosu. Značka svaru neurčuje způsob svařování. Pokud to je nutné, lze použít kombinace základních značek. U oboustranných svarových úkosů jsou značky umístěny symetricky k praporku odkazové čáry a je vynechána čárkovaná čára. Polohu značky vůči praporku odkazové čáry řídí určitá pravidla:

- je-li povrch svaru na straně odkazové čáry, umísťuje se značka na stranu plné čáry praporku,

- je-li povrch svaru na straně protilehlé k odkazové čáře, umísťuje se značka na stranu přerušované čáry.

Značení pouze pro oboustranné symetrické tvary

Povrch svaru je na straně odkazové čáry	Povrch svaru je na straně protilehlé k odkazové čáře

Polohy značky svaru ve vztahu k praporku odkazové čáry

Ke každé značce je přiřazen určitý počet rozměrů zapsaných na odkazové čáře. Rozměry zapsané vlevo od značky svaru (před značkou) označují hlavní rozměr svaru, vpravo od značky (za značkou) jsou uvedeny rozměry uvádějící délku svaru. Lze uvést i počet stehů, vzdálenost mezi stehy, atd. Vzdálenost svaru od kraje dílu se neuvádí.

Pokud není u svaru za značkou uveden rozměr svaru, tak je svar proveden v celé délce svařovaných dílů. Pokud není u tupých svarů předepsána jeho velikost, svar je proveden v celé tloušťce svařovaných dílů. U koutových svarů lze velikost předepsat dvěma způsoby:

- výškou svaru (velikost odvěsny) – před údajem označujícím velikost svaru se píše písmeno z

- tloušťkou svaru (výškou trojúhelníka), uvádí se písmeno a

Označení velikosti koutového svaru

Př. Označení převýšeného koutového svaru tloušťky 4 mm, o rozměru 5 mm, 6 stehů délky 10 mm, vzdálenost mezi stehy 15 mm, povrch svaru je na straně odkazové čáry.

Př. Označení tupého svarového spoje s plochým V svarem provedeného po celé délce svařovaného dílu, povrch svaru je na protilehlé straně k odkazové čáře.

Pro upřesnění dalších údajů se používají doplňující značky – např. označení svaru provedeného po celém obvodu, jako doplňující značka se používá kružnice, pro označení montážního svaru se jako doplňující značka používá praporek.

Doplňující značky

Za vidlicí praporku odkazové čáry se uvádí údaje týkající se použité metody svařování    (ČSN EN ISO 4063), stupni jakosti, ve kterém má být svar proveden (ČSN EN 25 817), poloze svařování (ČSN EN ISO 6947) a přídavných materiálech (ČSN EN 499, ČSN EN 12070 apod.). Jednotlivé údaje jsou v tomto pořadí odděleny lomítkem. Je možné také použít tzv. uzavřenou vidlici, která obsahuje odkaz na zvláštní pokyn, např. údaje pro výrobu.

Př. Svar zhotovený ručním obloukovým svařováním obalenou elektrodou, požadovaný stupeň jakosti „C“ podle ČSN EN 25 817, svařovaný v poloze vodorovné PC obalenou elektrodou ČSN EN 499.

## Značení základních materiálů

Značení ocelí podle ČSN 42 002 tvoří základní pětimístná číselná značka a dvoumístné doplňkové číslo.

Značení ocelí

| Třída oceli | Typ oceli |
| --- | --- |
| 10 | Stavební oceli |
| 11 | Uhlíkové oceli konstrukční obvyklé jakosti |
| 12 | Ušlechtilé konstrukční oceli | Uhlíkové oceli ušlechtilé |
| 13 |  | Slitinové oceli Mn, Si |
| 14 |  | Slitinové oceli Cr |
| 15 |  | Slitinové oceli Cr + Mn, V, Mo |
| 16 |  | Slitinové oceli Ni |
| 17 | Oceli vysokolegované korozivzdorné, žáruvzdorné, žáropevné, speciální |
| 19 | Nástrojové oceli |

Třídy ocelí

První číslo za tečkou v doplňkové značce vyjadřuje stav oceli, který je dán tepelným zpracováním.

Ocel  XX XXX.0 – přírodní nežíhaný stav

1 – normalizačně žíhaný

2 – žíhaný

3 - žíhaný na měkko

4 – kalený nebo rozpouštěcí žíhání

5 – normalizačně žíhaný a popuštěný

6 – zušlechtěný na dolní pevnost

7 – zušlechtěný na střední pevnost

8 – zušlechtěný na horní pevnost

9 – zvláštní stav tepelného zpracování

| Skupina | Druh oceli |
| --- | --- |
| W 01 | nelegované nízkouhlíkové nebo nízkolegované oceli a jemnozrnné konstrukční oceli s mezí kluzu Re ≤ 360 MPa |
| W 02 | Cr-Mo oceli nebo žáropevné Cr-Mn-V oceli |
| W 03 | normalizačně žíhané jemnozrnné oceli, zušlechťované a tepelně zpracované oceli s mezí kluzu Re ≤ 360 MPa, podobně svařitelní Ni oceli s obsahem Ni 2 – 5 hm. % |
| W 04 | nerezavějící feritické nebo martenzitické oceli, 12 – 20 hm. % Cr |
| W 11 | nerezavějící feriticko-austenitické nebo čistě austenitické Cr-Ni oceli |

Značení ocelí podle ČSN EN 287-1

| Skupina | Druh oceli |
| --- | --- |
| W 01 | nelegované nízkouhlíkové nebo nízkolegované oceli a jemnozrnné konstrukční oceli s mezí kluzu Re ≤ 360 MPa |
| W 02 | Cr-Mo oceli nebo žáropevné Cr-Mn-V oceli |
| W 03 | normalizačně žíhané jemnozrnné oceli, zušlechťované a tepelně zpracované oceli s mezí kluzu Re ≤ 360 MPa, podobně svařitelní Ni oceli s obsahem Ni 2 – 5 hm. % |
| W 04 | nerezavějící feritické nebo martenzitické oceli, 12 – 20 hm. % Cr |
| W 11 | nerezavějící feriticko-austenitické nebo čistě austenitické Cr-Ni oceli |

Značení ocelí podle ČSN EN 287-1

| Skupina | Druh oceli |
| --- | --- |
| 1 | Oceli se zaručenou nejnižší mezí kluzu Re ≤ 355 MPa nebo mezí pevnosti Rm ≤ 520 MPa a s nejvyšším obsahem prvků C 0,24 %, Si 0,55 %, Mn 1,6 %, Mo 0,65 %, S 0,045 %, P 0,045 %. Ostatní prvky maximálně 0,3 %. Součet ostatních prvků max. 0,08 %. |
| 2 | Normalizované nebo termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli se zaručenou min. mezí kluzu Re ≥ 355 MPa |
| 3 | Zušlechtěné jemnozrnné oceli se zaručenou minimální mezí kluzu Re ≥ 5000 MPa. |
| 4 | Oceli s Cr max. 0,6 %, Mo max 0,5 %, V max 0,25 %. |
| 5 | Oceli s Cr max. 9 %, Mo max. 1,2 %. |
| 6 | Oceli s Cr max. 12 %, Mo max 1 %, V max 0,5 %. |
| 7 | Oceli s Ni max. 9 %. |
| 8 | Feritické nebo martenzitické korozivzdorné oceli s Cr 12 až 20 %. |
| 9 | Austenitické korozivzdorné oceli. |

Rozdělení ocelí pro omezení počtu zkoušek postupů svařování na minimum

Zkrácené označení ocelí podle ČSN EN 10027-1

Oceli jsou v této normě označeny charakteristickými písmeny a čísly, které vyjadřují základní charakteristické znaky, např. mechanické a fyzikální vlastnosti, oblast použití, chemické složení apod.  Příklad označení:

Zkrácené označení ocelí podle ČSN EN 10027-1

| Symbol písmeno | Symbol číslo - význam |
| --- | --- |
| Značka | Význam |  |
| S | Oceli pro kovové konstrukce | Číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa pro nejmenší tloušťku výrobku. |
| P | Oceli pro tlakové nádoby |  |
| L | Oceli pro potrubí |  |
| E | Oceli pro strojní součásti |  |

Příklady základních symbolů - značení ocelí

| Nárazová práce | Zkušební teplota | Stav materiálu | Další symboly |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 J | 40 J | 60 J | [( C] | Symbol | Význam | Symbol | Význam |
| JR | KR | LR | 20 | M | Termomechanicky válcováno | H | Pro vysoké teploty |
| J0 | K0 | L0 | 0 | A | M + normalizačně žíháno | L | Pro nízké teploty |
| J2 | K2 | L2 | - 20 | Q | M + zušlechtěno | F | Jemnozrnná |
| J3 | K3 | L3 | 30 | G1 | Neuklidněno |  |  |
| J3 | K4 | L4 | - 40 | G2 | Uklidněno |  |  |
|  |  |  |  | G3 | Uklidněno a normalizováno |  |  |
|  |  |  |  | G4 | Uklidněno, normalizováno a popuštěno |  |  |

Přídavné symboly

| Symbol | Význam |
| --- | --- |
| Z 15 | Minimální kontrakce 15 % |
| Z 25 | Minimální kontrakce 25 % |

Symboly pro zvláštní významy

Zkrácené označování ocelí podle ČSN EN 10027-2

Tato značka slouží jako doplněk k označování podle normy ČSN EN 10027-1 .

1.XXXX   	Číslo jedna označuje oceli,

další dvě čísla určují skupinu ocelí,

poslední dvě čísla jsou pořadová.

| ČSN EN 287 | ČSN EN 288 | ČSN 42 0002 | ČSN EN 10 027-1 | ČSN EN 10 027-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W 01 | Skupina 1 | 11 343 | S 30235 JR G1 | 1.0028 |
|  |  | 11 373 | S 235 JR G1 | 1.0036 |
|  |  | 11 375 | S 235 JR G2 | 1.0038 |
|  |  | 11 378 | S 235 J2 | 1.0116 |
|  |  | 11 416 | P 265 GH | 1.0425 |
|  |  | 11 503 | P 355 NL1 | 1.0566 |
|  |  | 11 523 | S 355 J2 G3 | 1.0570 |
|  |  | 12 020 | C 15 E | 1.1141 |
|  |  | 13 126 | L 360 N B | 1.0582 |
|  |  | 15 020 | 16 Mo3 | 1.5415 |
| W 03 | Skupina 2 | 11 483 | S 355 J2 G3 | 1.0570 |
|  |  | 11 531 | S 355 J2 G4 | 1.0577 |
|  |  | 14 220 | 16 Mn Cr5 | 1.7131 |
|  | Skupina 3 | 16 224 | S 690 QL | 1.8928 |
| W 02 | Skupina 4 | 15 128 | 11CrMo9-10 | 1.7715 |
|  | Skupina 5 | 15 121 | 13CrMo4-5 | 1.7335 |
|  |  | 15 130 | 25CrMo4 | 1.7218 |
|  |  | 15 313 | 10CrMo9-10 | 1.7380 |
|  |  | 15 412 | 10CrMo11 | 1.7276 |
|  |  | 17 102 | 5Cr Mo16 | 1.7218 |
|  |  | 17 113 | X10CrAlSi7 | 1.4713 |
|  | Skupina 6 | 15 320 | 24CrMoV55 | 1.7733 |
|  |  | 15 323 | 17CrMoV10 | 1.7766 |
|  |  | 15 423 | 20CrMoV 13 5 | 1.7779 |
| W 03 | Skupina 7 | 15 217 | S 355 J0 WP | 1.8962 |
| W 04 | Skupina 8 | 17 020 | X6Cr13 | 1.4006 |
|  |  | 17 021 | X10Cr13 | 1.4606 |
|  |  | 17 022 | X20Cr13 | 1.4021 |
|  |  | 14 040 | X6Cr16 | 1.4016 |
|  |  | 17 125 | X10CrAl13 | 1.4724 |
| W 11 | Skupina 9 | 17 246 | X10CrNiTi 18-10 | 1.6903 |
|  |  | 17 251 | X15CrNiSi 20-12 | 1.4828 |
|  |  | 17 255 | X8CrNi 25-21 | 1.4845 |
|  |  | 17 346 | X5CrNiMo 17-12-2 | 1.4401 |
|  |  | 17 348 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 1.4571 |
|  |  | 17 352 | X3CrNiMo 17-13-3 | 1.4436 |
|  |  | 17 353 | X10CrNiMoTi 18-12 | 1.4573 |

Orientační tabulka materiálů

## Značení přídavných materiálů

Při svařování používáme různé druhy přídavných materiálů, jako jsou elektrody (obalené, plněné), svařovací dráty atd. Přídavný matriál se přidává v určitých časových intervalech do místa svaru. Volba přídavného materiálu závisí na chemickém složení základního materiálu. Pro zjednodušení určení přídavného materiálu bylo zavedeno jejich značení. Značení přídavných materiálů je uvedeno v kapitolách u jednotlivých svařovacích metod.

## Značení svařovacích metod

Metody svařování se podle ČSN EN ISO 4063 označují až trojmístným číslem.

XYZ				X – základní způsob svařování

Y – metoda svařování

Z – upřesnění metody svařování

Základní způsoby svařování:

- obloukové svařování

- odporové svařování

- plamenové svařování

- tlakové svařování

- tlakové svařování

- ostatní způsoby svařování

- řezání a drážkování

- pájení

| Číslo metody | Název metody |
| --- | --- |
| 1 | Obloukové svařování |
| 11 | Obloukové svařování tavící se elektrodou bez ochranného plynu |
| 111 | Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou |
| 12 | Svařování pod tavidlem |
| 121 | Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou |
| 13 | Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu |
| 131 | Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu – MIG |
| 135 | Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu – MAG |
| 14 | Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu |
| 141 | Obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochranném plynu – WIG |
| 3 | Plamenové svařování |
| 31 | Plamenové svařování s kyslíkem |
| 311 | Kyslíkoacetylenové svařování |

Příklady obloukového a plamenového svařování

| Název metody | Označení metody podle EN ISO 4063 | Evropská zkratka | Označení podle ASME |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou | 111 | MMA | SMAW |
| Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu | 114 | FCAW | FCAAW |
| Svařování pod tavidlem | 12 | SAW | SAW |
| Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu | 131 | MIG | GMAW |
| Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu | 135 | MAG | GMAW |
| Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu | 141 | WIG/TIG | GTAW |
| Kyslíkoacetylenové svařování | 311 | GAS | OFW |

Označování metod svařování podle jiných předpisů

## Svařovací polohy

Označení poloh pro svařování vychází z normy ČSN EN ISO 6947 – Svařování – Pracovní polohy – Definice úhlů sklonu a otočení.

| Symbol | Pojmenování |
| --- | --- |
| PA | Poloha vodorovná shora |
| PB | Poloha vodorovná šikmo shora |
| PC | Poloha vodorovná |
| PD | Poloha vodorovná šikmo nad hlavou |
| PE | Poloha svislá nad hlavou |
| PF | Poloha svislá nahoru |
| PG | Poloha svislá dolů |

Hlavní polohy svařování

PA – poloha vodorovná shora

PB – poloha vodorovná šikmo shora		PC – poloha vodorovná

PD – poloha vodorovná šikmo nad hlavou	PE – poloha vodorovná nad hlavou

PF – poloha svislá nahoru

PG – poloha svislá dolů

Obrázek hlavních poloh u tupých a koutových svarů

Shrnutí učiva Svařování se používá k vytvoření pevného a nerozebíratelného spojení kovových i nekovových materiálů. Svarem můžeme spojovat strojní součásti i celé konstrukce. Výrobek zhotovený svařováním se nazývá svařenec (svarek), nejčastěji bývá zhotoven z hutních polotovarů, odlitků, výkovků atd. V oblasti svaru a jeho okolí dochází vlivem vysokých teplot ke vzniku vnitřního pnutí, deformací a změnám ve struktuře materiálu. Pro odstranění těchto nedostatků se používá tepelné zpracování. V praxi rozeznáváme svary tupé, koutové, bodové, žlábkové, děrové a lemové. Svary mohou být provedeny jako průběžné nebo přerušované. Každému typu svaru je přiřazena určitá značka odpovídající normě. Pro zjednodušení a zpřehlednění výrobních výkresů svařenců (svarků) se používá normalizované značení svarů a svařovaných materiálů. V normě je také uvedena úprava (odmaštění povrchu, odstranění rzi, atd.) a příprava stykových ploch pro svařování, která se provádí pomocí ručního nebo strojních obrábění. Při svařování používáme různé druhy přídavných materiálů, jako jsou elektrody (obalené, plněné), svařovací dráty atd. Volba přídavného materiálu závisí na chemickém složení základního materiálu. Pro zjednodušení určení přídavného materiálu bylo zavedeno jejich normalizované značení. Svarové spoje můžeme vytvářet různými způsoby, např. svařovat plamenem, metodou MIG, MAG, WIG. Každá svařovací metoda je podle normy určena číselným označením. Při vytváření svarů musí být brány v úvahu také ohledy na polohy svařování. Označení poloh svařování je uvedeno v normě.

OTÁZKY

- Charakterizujte pojem svařování?

- Jaké materiály můžeme svařovat?

- K čemu se používá svařování?

- Jaké typy svarů rozeznáváme v praxi? Kde najdeme značky svarů?

- Jaké přídavné materiály používáme při svařování, jak se označují?

- Jak se značí materiály určené ke svařování?

- Jakým způsobem jsou označeny svařovací metody?

- Kde jsou uvedeny svařovací polohy? Jak značíme svařovací polohy?

# Svařování plamenem (autogenní svařování)

Cíle

Po prostudování této kapitoly dokážete:

- charakterizovat metody svařování plamenem,

- volit přídavné matriály pro svařování plamenem,

- popsat svařovací zařízení používané při svařování plamenem,

- vysvětlit použití svařování plamenem,

- určit potřebné zásady pro svařování plamenem.

Zdrojem tepla při svařování je plamen vzniklý hořením směsi acetylenu (C2H2) a kyslíku (O2). Pro svařování lze použít i jiné hořlavé plyny např. propan, propan - butan aj. Tímto způsobem se dají svařovat všechny železné, neželezné kovy i jejich slitiny a provádět opravy. Způsob je vhodný zejména pro svařování plechů do tloušťky 4 mm. Svařují se drobné součásti a trubky menších rozměrů z oceli, ze šedé litiny, mědi a mosazi, olova, zinku, niklu i hliníku. Postup při svařování plamenem je závislý na tloušťce základního materiálu, přídavném materiálu, poloze svarového spoje při svařování, tepelném ovlivnění základního matriálu, apod.

Svařovací plamen natavuje základní a přídavný svařovací materiál přidávaný v určitých časových intervalech do předem připravených svarových ploch. Jako přídavný materiál se používá holý drát, stejného nebo podobného složení jako má základní materiál. Svařovací dráty se dodávají leskle tažené a tepelně nezpracované. Povrch drátů musí být bez vad, obvykle bývá slabě poměděn. Dráty se dodávají v délce 1 m o ( 1,6 – 10 mm ve svazcích po 100 kusech. Výjimkou jsou svařovací tyčinky pro svařování šedé litiny a návary zvláštních vlastností. Na trhu se vyskytuje řada dodavatelů přídavných materiálů.

Značení přídavných materiálů podle firmy ESAB:		G XXX

G – značení označující přídavný materiál pro svařování plamenem

X – první číslo udává skupinu základních materiálů, pro kterou je přídavný materiál

určen

XX – druhé a třetí číslo vyjadřuje charakter pořadového čísla, má význam pro výrobce

Př. 	G 102 (ČSN 05 5321)

G 102 	- chemické složení drátu v procentech C = 0,1, Si = 0,15, Mn = 0,5

- použití: nenáročné svary potrubí a tenké plechy, běžné stavební a zámečnické

svářečské práce

Vzhled, teplota a vliv svařovacího plamene na jakost svarového spoje jsou závislé na složení hořlavé směsi, tj. na poměru kyslíku a acetylenu, a na rychlosti jakou vystupuje směs plynů ze svařovací hubice.

Plamen podle poměru kyslíku a acetylenu může být:

- neutrální – svařovací plamen je ostře ohraničený, používá se pro běžné svařování ocelí,

Neutrální plamen

- redukční (přebytek acetylenu - nauhličující) - svařovací kužel je zakrytý bílým závojem, délka závoje závisí na přebytku acetylenu, svar je křehký, tvrdý a pórovitý, tímto plamenem je možno svařovat slitiny hliníku, hořčíku, navařovat tvrdé kovy a cementovat,

Redukční plamen

- oxidační (přebytek kyslíku) - svařovací kužel je kratší a podle přebytku kyslíku se zbarvuje do fialova, dochází k vypalování legur, oxidů, které zůstanou ve svaru, snižují tažnost a vrubovou houževnatost, většinou se tento plamen používá při svařování mosazi a bronzů.

Oxidační plamen

Plamen podle výstupní rychlosti plynů z hořáku:

- měkký – malá výstupní rychlost plamene (70 – 100 m/s) způsobuje jeho nestabilitu a náchylnost ke zpětnému šlehnutí, plamen způsobuje nepatrné víření roztavené svarové lázně, měkký plamen se používá pro svařování nízkotavitelných kovů a slitin, legovaných ocelí, ale i k pájení

- střední – výstupní rychlost plamene 100 – 120 m/s, plamen má přiměřený dynamický účinek na svarovou lázeň, zaručuje dobrou jakost svaru, nedochází ke zpětnému šlehnutí, používá se pro všechny běžné druhy materiálů,

- ostrý – výstupní rychlost plamene je vyšší než 120 m/s, plamen má velký dynamický účinek na svarovou lázeň a zvětšuje teplem ovlivněnou oblast, plamen rozhání svarovou lázeň a má negativní vliv na jakost svaru.

Při svařování plamenem může dojít ke zpětnému šlehnutí. Při zpětném šlehnutí dochází ke vniknutí plamene do hořáku, kde dojde k zapálení směsi používaných plynů a jejímu hoření. Vzniklý vysoký tlak plynů vytlačí velkou rychlostí plyny ústím hubice hořáku. Pokud pronikne plamen z mísící komory až k injektoru, tak je hoření provázeno pískotem, potom je nutné svařování okamžitě přerušit. Plamen pak může vniknout do hadic, redukčního ventilu a lahve s plynem. Zpětné šlehnutí se navenek projevuje třaskavým výstřelem, po kterém zhasne plamen. V případě zpětného šlehnutí je nutné okamžitě uzavřít přívody plynů, jako první se uzavírá kyslíkový ventil poté acetylenový.

Ke svařování plamenem se používá svařovací zařízení. Svařovací zařízení jsou různých konstrukcí, musí ale odpovídat předpisům bezpečnosti práce, které jsou uvedeny v normách.

Svařovací zařízení se skládá z:

Svařovací zařízení

- tlakových láhví pro kyslík a hořlavý plyn - ocelové, bezešvé, jsou barevně označeny pruhem podle druhu plynu, lahve mají rozdílné připojení k redukčním ventilům

  - kyslík – bílá – W závit pravý vnější o (21,8mm, tlak 15 MPa, ventil kyslíkové lahve musí být čistý bez tuku a oleje kvůli nebezpečí exploze,

  - acetylen – kaštanová – třmen, tlak 1,5 MPa, pro plnění do ocelových lahví se acetylen rozpouští v acetonu, v acetylenové láhvi se nachází porézní hmota, jejíž póry jsou naplněny acetonem, ve kterém se acetylen rozpouští, acetylenová láhev se nesmí používat naležato, aby se neodčerpával aceton,

- acetylénové vyvíječe – používají se k výrobě acetylénu působením vody na karbid vápníku, stavějí se jako nízkotlaké, středně a vysokotlaké pro tlaky 5 až 150 kPa,

- lahve jsou opatřeny lahvovým ventilem - uzavírá láhev při dopravě, po plnění a vyprazdňování, v některých případech se před hořák na hadice nasazují hadicové pojistky, které slouží k zamezení zpětného šlehnutí plamene do hadic, případně až do plynových lahví a tím zabránění možnému výbuchu

- redukční ventil s manometry - připojuje se k lahvovému ventilu a mění tlak za lahví na tlak pracovní (nižší než v lahvi), udržuje tlak plynu na stálé hodnotě, plyn o vysokém tlaku, měřeném obsahovým manometrem, proudí z láhve do vysokotlaké komory redukčního ventilu, pomocí regulačního šroubu, pružiny, membrány a odtlačovacího kolíku se seřizuje velikost pracovního tlaku plynu, který je měřen pracovním manometrem, plyn z nízkotlaké komory pak proudí přes výstupní ventil směrem k hořáku,

- hadice – slouží pro vedení plynů ke svařovacímu hořáku, jsou vyrobeny z pryže s textilní vložkou, hadice pro rozvod kyslíku jsou označeny modrou barvou, pro acetylen a jiné hořlavé plyny červenou barvou,

- svařovací hořáky mísí hořlavý plyn s kyslíkem, směs plynů vystupuje z hořáku a po zapálení hoří u hubice plamenem, jsou konstruovány jako nízkotlaké, vysokotlaké a speciální

  - nízkotlaké (injektorové) – ke směšování plynů dochází v nástavci v tzv. směšovací komoře, vyměňuje se vždy celý nástavec,

Injektorový hořák

  - vysokotlaké - ke směšování dochází přímo v nástavci, proto se vyměňuje pouze špička hořáku,

Vysokotlaký hořák

- příslušenství.

Pro vytvoření požadovaného svarového spoje je třeba připravit stykové svarové plochy svařovaných dílů. Tvar svarových ploch (úkosy) je definován v normě ČSN EN 29 692. K přípravě stykových svarových ploch se používá ruční nebo strojní obrábění (broušení, frézování) nebo řezací a drážkovací hořáky. Před svařováním musí být stykové svarové plochy upraveny – zbaveny rzi, barvy a odmaštěny.

Svařování může být prováděno dopředu nebo dozadu. Použitý způsob závisí na požadavcích na svar a svařovaném materiálu, pro svařování tenkých plechů se používá svařování vpřed. Touto technologií se svařují polotovary z lehkých kovů, mědi, mosazi a šedé litiny.

Svařování vpřed se používá do tloušťky 4 mm. Svařovací drát je veden před hořákem ve směru svařování, kdy tavná lázeň leží mimo nejvyšší teplotu plamene, a zabraňuje tak dostatečnému provaření kořene. Poloha hořáku a drátu je určována polohou svařování. Sklon hořáku a drátu je přibližně stejný a bývá 45 (. Předehřev základního materiálu je dostatečný a umožňuje vyšší rychlost svařování. Nedostatečná je však ochrana svarového kovu před rychlým ochlazováním. V průběhu svařování vznikají značná vnitřní napětí a deformace, povrchová housenka je hladká a jemná. Svarový kov je většinou tvrdý a křehký.

Svařování vpřed

## Zásady BOZP  pro svařování Plamenem

Zásady BOZP se musí dodržovat, aby nedošlo k nebezpečí úrazu nebo poškození majetku. Bezpečnostní předpisy se vztahují k vlastnímu svařovacímu zařízení včetně zacházení s nimi.

Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají odbornou způsobilost ke svařování a potřebné doklady, osoby ve výcviku svařování pod přímým dohledem svářečského instruktora nebo žáci středních škol pod vedením mistra odborného výcviku.

Je-li některá část svařovacího zařízení poškozena, nelze svařování zahájit, ani v něm pokračovat.

- Svařovat smí jen osoba s platným svářečským oprávněním, řádně zacvičená a určená k této práci vedoucím.

- Při svařování použij vždy pracovní ochranné prostředky!

- Trvalá pracoviště musí být vybavena účinným místním odsáváním.

- Nesvařuj materiál znečistěný olejem, olovnatými barvami, zbytky odmašťovacích prostředků nebo podobnými látkami vyvíjejícími škodliviny!

- Nesvařuj v blízkosti hořlavin a výbušnin!

- Nádrže, ve kterých byly uskladněny pohonné látky a jiné hořlaviny, vždy před svařováním dobře propláchni a během svařování nechej otevřeny!

- Při svařování použij zástěnu a chraň ostatní pracovníky před účinkem paprsků!

- Měj vždy po ruce vhodný hasicí přístroj!

- Odcházíš-li od svářecího agregátu, uzavři ventily lahví!

- Netrp přítomnost jiných osob mimo své pomocníky, které při práci nezbytně potřebuješ!

- Zabezpeč stálý dozor v případě svařování v uzavřeném prostoru.

- Součásti výstroje kyslíkové láhve nesmí přijít do styku s tuky a oleji

- Láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup.

- Láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod.; každá samostatně tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit.

- Při dopravě lahví uzavřenými vozidly, např. pojízdná dílna, musí být láhve před svařováním nebo řezáním vyloženy, pokud nejsou splněny zvláštní podmínky.

- Jsou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou.

- Připevňování hadic musí být provedeno svorkami vyrobenými k tomuto účelu.

- Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami. Hadice a spoje musí být těsné.

- Hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry.

- Při svařování s několika soupravami musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou.

- Při déle trvajícím přerušení svařování musí být lahvové ventily svářečem uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů.

- Po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

.

ZDRAVÍ OHROŽUJÍCÍ RIZIKA:

- ohrožení plamenem, plyny, popálení, úletem horkých částí strusky, záření.

OHROŽENÉ ČÁSTI TĚLA:

- obličej, oči, hlava, ruce, trup, nohy.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY:

- svářečský oblek, ochranná kukla, ochranné rukavice, kožená zástěra, kožené kamaše, kožená obuv.

Shrnutí učiva

Zdrojem tepla při svařování je nejčastěji plamen vzniklý hořením směsi acetylenu (C2H2) a kyslíku (O2). Tímto způsobem se dají svařovat všechny železné, neželezné kovy i jejich slitiny a provádět opravy. Způsob je vhodný zejména pro svařování plechů do tloušťky 4 mm. Svařují se drobné součásti a trubky menších rozměrů z oceli, ze šedé litiny, mědi a mosazi, olova, zinku, niklu i hliníku.

Svařovací plamen natavuje základní a přídavný svařovací materiál přidávaný v určitých časových intervalech do předem připravených svarových ploch. Tvar svarových ploch (úkosy) je definován normou. K přípravě stykových svarových ploch se používá ruční nebo strojní obrábění (hoblování, frézování) nebo řezací a drážkovací hořáky. Před svařováním musí být stykové svarové plochy upraveny – zbaveny rzi, barvy a odmaštěny. Svařování může být prováděno dopředu nebo dozadu. Použitý způsob závisí na požadavcích na svar a svařovaném materiálu. Jako přídavný materiál se používá holý drát, stejného nebo podobného složení jako má základní materiál. Svařovací dráty se dodávají leskle tažené a tepelně nezpracované.

Plamen podle poměru kyslíku a acetylenu může být neutrální, redukční (nauhličující), oxidační (přebytek kyslíku). Plamen podle výstupní rychlosti plynů z hořáku měkký, střední, ostrý.

Při svařování plamenem může dojít ke zpětnému šlehnutí. Při zpětném šlehnutí dochází ke vniknutí plamene do hořáku, kde dojde k zapálení směsi používaných plynů a jejímu hoření.

Při svařování plamenem se používá svařovací zařízení, které se skládá z tlakových lahví, lahvových a redukčních ventilů, acetylenových vyvíječů, hadic, svařovacích hořáků a příslušenství. Svařovací zařízení jsou různých konstrukcí, musí ale odpovídat předpisům bezpečnosti práce, které jsou uvedeny v normách.

Zásady BOZP se musí dodržovat, aby nedošlo k nebezpečí úrazu nebo poškození majetku. Bezpečnostní předpisy se vztahují k vlastnímu svařovacímu zařízení včetně zařízení s nimi a jsou stanoveny normou ČSN.

OTÁZKY

- Co je zdrojem tepla při svařování plamenem?

- Jak dělíme plamen podle poměru smíšení a podle výstupní rychlosti?

- Jaké materiály a polotovary lze svařovat plamenem?

- Charakterizujte postup svařování plamenem.

- Jaké přídavné materiály používáme při svařování plamenem?

- Jak značíme přídavné materiály?

- Charakterizujte pojem zpětné šlehnutí?

- Z čeho se skládá svařovací zařízení pro svařování plamenem?

- Popište svařování plamenem vpřed?

- Proč musíme dodržovat zásady BOZP?

- K čemu se vztahují zásady BOZP?

- Kde jsou uvedeny zásady BOZP?

- Vyjmenujte zásady BOZP dodržované při svařování plamenem.

# Obloukové svařování

Cíle:

Po prostudování této kapitoly dokážete:

- charakterizovat metody svařování elektrickým obloukem,

- volit přídavné matriály pro svařování elektrickým obloukem,

- popsat svařovací zařízení používané při svařování elektrickým obloukem,

- vysvětlit použití svařování elektrickým obloukem,

- určit potřebné zásady pro svařování elektrickým obloukem.

Zdrojem tepla potřebného k natavení stykových ploch svařovaných součástí je elektrický oblouk, který hoří mezi elektrodou a svařovaným materiálem. Při svařování dochází k roztavení kovu elektrody a natavení povrchu základního materiálu. Roztavený kov elektrody přechází obloukem do tavné lázně a spojením s nataveným základním materiálem vznikne svar. Hoření oblouku podporují opakované zkraty vzniklé odkapáváním roztaveného materiálu z elektrody. Pomocí oblouku lze svařovat v ochranné atmosféře, obalenou elektrodou a pod tavidlem.

Svařovací oblouk je elektrický výboj v neředěných plynech, který se udržuje samostatně a vyznačuje se vysokou proudovou hustotou při nízkém napětí. Elektrický oblouk hoří mezi anodou (+ pól, 2400 (C) a katodou (- pól, 2100 (C). Teplota elektrického oblouku v obloukovém sloupci dosahuje 6 000 – 8 000 (C. Při svařování elektrickým obloukem lze svařovat pomocí stejnosměrného i střídavého proudu. Je-li na elektrodě a základním materiálu mínus pól jedná se o přímou polaritu. V opačném případě se jedná o polaritu nepřímou.

Elektrický oblouk

Zdroje svařovacího proudu (dynama, transformátory, usměrňovače, měniče) dodávají elektrickou energii potřebnou pro zapálení a hoření elektrického oblouku, dodávají do uzavřeného svařovacího obvodu elektrický proud požadovaných vlastností pro danou metodu svařování. Zapálení oblouku probíhá při napětí naprázdno zdroje, které bývá obvykle vyšší než při ustálením hoření oblouku. Velikost zápalného napětí (U = 60 – 70 V) závisí na materiálu elektrod a ionizační schopnosti plynného prostředí. Pro běžné metody svařování je charakteristické napětí U = 10 – 50 V na oblouku a svařovací proud I = 10 – 2000 A.

K přenosu roztaveného kovu elektrody do svarové lázně dochází při obloukovém svařování několika způsoby:

- zkratový přenos – kapky roztaveného kovu z elektrody vytvoří zkrat mezi elektrodou a tavnou lázní, po přerušení zkratu se opět zapálí oblouk, k tomuto přenosu dochází zejména u obloukového svařování obalenou elektrodou,

- kapkový přenos – nedochází ke zkratu, odtavují se menší kapky s frekvencí 20 – 50/s, charakteristický přenos pro obloukové svařování v ochranné atmosféře CO2,

- sprchový přenos – nedochází ke zkratu, kapky tekutého kovu jsou jemně rozptýleny a pohybují se ve směru osy elektrody, k přenosu dochází hlavně při vyšších proudech a delším oblouku – svařování v ochranné atmosféře bohaté na argon,

- impulzní přenos – využívá se v širokém rozsahu tepelných příkonů, používají se plyny na bázi argonu Ar, nelze realizovat v CO2, používá se pro svařování tenkých plechů, přenos kovů je velmi stabilní a téměř bez rozstřiku, přenos je realizován při pulsujícím proudu, je možné použít drát většího průměru a zlepšit tak produktivitu práce.

Základní druhy přenosu svarového kovu do lázně

## Základy elektrotechniky

Elektrický proud je tok elektronů od záporného zdroje pólu ke kladnému a tok kladných iontů opačným směrem. Elektrický proud prochází pouze vodiči, pokud protéká jedním směrem, nazývá se stejnosměrný. Pokud elektrický proud v závislosti na čase mění svůj směr, nazývá se střídavý. Elektrický proud se značí I a jeho jednotkou jsou ampéry A.

Všechny kovy nevedou stejně elektrický proud stejně dobře. Kovy vedou vůči procházejícímu elektrickému proudu odpor, který je závislý na materiálu a čistotě vodiče, jeho průřezu, délce a teplotě.  Pro vedení elektrického proudu se používají vodiče vyrobené nejčastěji z neželezných kovů (Al, Cu o čistotě 99,99 %). Elektrický odpor se značí R a udává se v ohmech (. U svařovacího obvodu představuje elektrický oblouk hlavní odpor, jehož velikost je dána délkou oblouku. Délka oblouku ovlivňuje hodnoty proudu a napětí oblouku.

Elektrické napětí je příčinou toku elektrického proudu. Napětí se značí U a jednotkami jsou volty V.

Svařovací statické charakteristiky:

- s konstantním proudem, tzv. strmá – vhodná pro ruční svařování obalenou elektrodou,

Statická charaktristika s konstantním proudem

- s konstantním výkonem, tzv. mírně klesající,

Statická charakteristika s konstantním výkonem

- s konstantním napětím, tzv. plochá – vhodná pro mechanizované způsoby svařování (CO2).

Statická charakteristika s konstantním napětím

Pro ruční mechanizované svařování se používají svařovací zdroje s plochou charakteristikou. Nastavením rychlosti podávání svařovacího drátu se nastavuje svařovací proud. Rozdíly napětí jsou velmi malé.

## Obloukové svařování obalenou elektrodou

Zdrojem tepla je oblouk, který hoří mezi obalenou elektrodou a svařovaným materiálem. Elektroda je přídavný materiál, kterým přichází do místa svaru elektrický proud přeměňující se v teplo. Vlivem vysoké teploty dochází při svařování k tavení elektrody a povrchu základního materiálu. Roztavený kov elektrody a tavený obal přechází obloukem do roztavené lázně a vytváří tak svar, který je chráněn vrstvou strusky.

Svařování elektrickým obloukem

Obalená elektroda se skládá z kovového jádra a obalu. Obal tvoří legovací prvky (Cr, Ni, Mo, V, aj.) vytvářející přídavný svarový kov, organické a anorganické látky. Obal stabilizuje oblouk, chrání svarový kov před účinky vzduchu, zpomaluje chladnutí svaru a tím omezuje vznik vnitřního pnutí vytvořením strusky na povrchu svarového kovu. Obaly elektrod se používají bazické, kyselé nebo speciální.

Řez obalenou elektrodou

| Druh obalu | Ozna-čení | Základní složení | Zapojení na proud | Použití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poloha svařování | Druh svařence |
| Stabilizační |  | Alkalické kovy a minerály | Stejnosměrný i střídavý | Všechny polohy | Pro málo namáhané svary |
| Kyselý | A | Železné a manganové rudy, křemičitany, živec dolomit | Střídavý i stejnosměrný (- pól) | Převážně PB a PA | Středně namáhané konstrukce |
| Bazický | B | Feroslitiny a železný prášek, vápenec, kazivec, mramor | Stejnosměrný (+ pól) | Všechny polohy | Vysoce namáhané konstrukce |
| Organický | C | Organické látky na bázi celulózy, dextrinu, škrobu a rašeliny | Střídavý i stejnosměrný (+ pól) | Převážně PG | Převážně svařování produktovou |
| Rutilový | R | Oxid titaničitý, křemičitany, magnezit, živec | Střídavý i stejnosměrný (- pól) | Všechny polohy | Tenké plechy, méně náročné konstrukce |
| Rutil-kyselý | RA | Jako kyselá, oxid železa nahrazen oxidem titaničitým | Střídavý i stejnosměrný (- pól) | Všechny polohy mimo PG | Středně namáhané konstrukce |
| Rutil-bazický | RB | Oxid titaničitý, zvýšený obsah bazických složek | Střídavý i stejnosměrný (+ pól) | Všechny polohy mimo PG | Vysoce namáhané konstrukce |
| Rutil-organický | RC | Oxid titaničitý, celulóza, dextrin | Střídavý i stejnosměrný | Všechny polohy | Středně namáhané konstrukce |
| Silnostěnný rutilový | RR | Oxid titaničitý, křemičitany, magnezit, živec | Střídavý i stejnosměrný (- pól) | Všechny polohy | Tenké plechy, méně náročné konstrukce, vyšší výkon |
| Grafitový |  | Grafitový obal, jádro nikl, slitiny Fe a Ni, Monelův kov | Stejnosměrný (+ pól) | Převážně PA a PB | Šedá litina za studena |

Tabulka používaných obalů elektrod a jejich charakteristika

Značení elektrod prováděné výrobcem se nachází na ochranném obalu každé elektrody. Elektrody určené pro svařování ocelí se označují v souladu s normou ČSN EN 499. Elektrody musí splňovat požadavky na mechanické vlastnosti svarového kovu, vhodnost elektrody a její ovladatelnost pro různé pracovní polohy, atd. Při volbě elektrody musíme brát v úvahu vlastnosti základního materiálu, velikost a druh namáhání a namáhání svarů, požadavky kladené na svar, polohu svařování, další zpracování svařence, atd.

Elektrody jsou skladovány v původních a neporušených obalech v suchém prostředí s teplotou nad 10 (C a vlhkostí max. 50 %. Elektrody je možné skladovat max. do výšky, při které nedojde k porušení obalu. Vlhké a dlouhodobě skladované elektrody a elektrody, kde výrobce požaduje před použitím jejich vysušení, se suší režimem určeným výrobcem a uvedeným na obalu elektrod.

Svařováním elektrickým obloukem obalenou elektrodou se zhotovují tupé a koutové svary ve všech polohách. Stykové plochy (úkosy) svařovaných polotovarů se připravují v závislosti na

typu svaru, svařované tloušťce a technologii svařování. Jsou uvedeny v mezinárodní normě ČSN EN 29 692. Svařovat lze téměř všechny materiály.

Technika svařování a nastavení svařovacího proudu jsou závislé na použitém typu svaru. Velikost svařovacího proudu se nastavuje podle údajů výrobce uvedených na obalu nebo podle údajů uvedených v postupu svařování. Velikost proudu je také závislá na poloze svařování. Vyšší hodnoty proudu se volí při svařování koutových svarů v poloze PB, ve střední části rozsahu se pohybujeme při svařování tupých svarů v poloze PA a ve spodní části při svařování v poloze PG a PE. Svařovací proud se pohybuje v rozmezí 10 – 2000 A, napětí elektrického oblouku 10 – 50 V, teplota elektrického oblouku se pohybuje kolem 5000 (C.

Zapálení oblouku se provádí lehkým a plynulým škrtnutím konce elektrody o svařovaný materiál s následným oddálením o vzdálenost rovnou asi dvojnásobku průměru elektrody. Po zapálení je nutné vést elektrodu mírně nakloněnou tak, aby struska nepředbíhala oblouk, a udržovat konstantní vzdálenost konce elektrody od svařovaného povrchu, což vyžaduje vedle pohybu ve směru svařování neustálé přibližování elektrody k místu svařování. Pokud potřebujeme vytvořit širší housenku, tak využívá ještě kývavého pohybu. Zakončení svarové housenky se provádí při odtavení svarového kovu a jeho zatočením tak, aby bylo z čeho dosazovat svarový kov a zabránili jsme vzniku staženiny.

Způsoby pohybu elektrody při sařování

a) slabě opláštěná elektroda, b) tlustě obalená elekroda, c) běžně používaná elektroda pro dobré ovládání strusky, d) běžně používaná elektroda pro dobré ovládání strusky, e) elektrody pro větší tloušťky (lepší prohřátí okrajů tvarové lázně

Svařovací proud nastavuje svářeč podle údajů daných výrobcem elektrod. Napětí nastavovat nemusí, jeho hodnota je dána statickou charakteristikou oblouku.

Vybavení ke svařování:

- držák elektrod slouží pro ochranu před elektrickým napětím a spálením,

- oklepávací kladívko a drátěný kartáč slouží k odstranění strusky,

- ochranný svářečský štít je opatřen tmavým speciálním sklem (ochranný svářečský filtr), před nímž je krycí čiré sklo, kožené svářečské rukavice a zástěra chrání před zářením, jiskrami a spálením.

## Svařování v ochranných atmosférách

Další možností, jak lze chránit svarový kov před účinky okolní atmosféry, je použití ochranných plynů, které obklopují oblouk a natavený materiál. Svařuje se ručně, poloautomaticky nebo automaticky stejnosměrným nebo střídavým elektrickým proudem.

Podle použitého ochranného plynu a podle použité elektrody rozlišujeme i způsoby svařování:

- MIG – svařování tavnou kovovou elektrodou v inertním (netečném – Ar, He) plynu

- MAG – svařování tavnou kovovou elektrodou v aktivním plynu (CO2)

- WIG - svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu

Ochranné plyny

Volba ochranného plynu ovlivňuje povrch a strukturu svaru, mechanické vlastnosti, rozstřik svarového kovu, hloubku závaru apod. Ochranné plyny usnadňují zapálení oblouku, zvyšují jeho stabilitu a zabraňují spálení legovacích prvků. Jednotlivé ochranné plyny jsou uvedeny v normě ČSN EN 439. Při svařování používáme plyny:

- Inertní plyn (Ar, He nebo jejich směsi) chrání svarovou lázeň a nevstupují do reakcí, které probíhají ve svarové lázni.

- Aktivní plyn – používá se oxid uhličitý CO2 (levný, hluboký závar) nebo směs plynů např. Ar + CO2, které zabraňují rozstřiku svařovaného kovu.

Ochranné plyny se uskladňují v tlakových lahvích označených barevným pruhem podle typu plynu. Lahve o tloušťce stěny 7 mm s konkávním dnem jsou plněny přetlakem 300 bar. Lahve jsou opatřeny otvírací páčkou, ventilem s manometrem, který ukazuje aktuální stav plynu v lahvi a zbytkový tlak v lahvi.

Podle ČSN EN 1089 se skládá značení lahví ze třech částí: značení ražením, informační nálepky a barevného značení (acetylén – kaštanová, kyslík – bílá, oxid uhličitá – šedá, argon – tmavě zelená, atd.).

Řez tlakovou lahví

| Vlastnosti | Ar + CO2 | Ar + O2 | CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Svar – poloha vodorovná shora | Dobrý | Dobrý | Dobrý |
| Svar – ostatní polohy | Spolehlivější s rostoucím % CO2 | Kritický z důvodu přebíhání svarové lázně | Spolehlivý |
| Tepelné zatížení hořáků | Vysoké, snižuje se s rostoucím % CO2 | Vysoké, může dojít k omezení výkonu | Nízké, díky dobré tepelné vodivosti |
| Stupeň oxidace | Nízký, stoupá s rostoucím % CO2 | Výrazně závisí na obsahu O2 | Vysoký |
| Porozita | Snižuje se s poklesem % CO2 | Vysoká citlivost | Spolehlivá |
| Přemostitelnost mezery | Zlepšuje se s poklesem % CO2 | Dobrá | Horší než u směsných plynů |
| Rozstřik | Stoupá s rostoucím % CO2 | Téměř bez rozstřiku | Velký |
| Vnášení tepla do svaru | Stoupá s rostoucím % CO2 | Nízké | Vysoké |
| Typ přenosu kovem obloukem | Všechny typy | Všechny typy | Zkratový, kapkový |

Porovnání vlastností ochranných plynů

Uvedené metody můžeme dělit také na obloukové svařování tavící se elektrodou (odtavuje se během svařování a přechází do svarové lázně a naopak) a netavící se elektrodou.

### Svařování metodou MIG a MAG

Elektrický oblouk hoří mezi kovovou tavnou elektrodou (holý drát), která je do místa svaru plynule dodávána podavačem drátu, a svařovaným materiálem v proudu netečného plynu (MIG) nebo aktivního plynu (MAG - CO2 při svařování částečně oxiduje tavnou lázeň a na povrchu vytváří strusku, proto se pro zlepšení jakosti svaru používá elektroda legována Mn a Si, která částečně dezoxidují tavnou lázeň).

Svařování metodou MIG se používá pro svařování hliníku, mědi, titanu a dalších neželezných kovů. Metodou MAG se provádí svařování nelegovaných, nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí, navařování ocelí.

Svařovací zařízení

Zařízení používané pro svařování metodou MIG a MAG je stejné, mění se pouze ochranný plyn, popř. svařovací drát. Svařuje se poloautomaticky nebo automaticky se stejnosměrným elektrickým proudem. Výhodami těchto metod je velká odtavovací rychlost elektrody, nevznikají póry, cena plynu a čistota pracovního prostředí. Svařovací zařízení lze použít i pro metodu WIG a ruční svařování obalenou elektrodou.

Základní schema svařování metodou MIG/MAG: 1 – elektrický oblouk, 2 – drátová elektroda,     3 – zásobník drátu, 4 – podávací kladky, 5 – rychloupínací spojka, 6 – hořákový kabel, 7 – svařovací hořák, 8 – zdroj svařovacího proudu,  9 – kontaktní svařovací průvlak, 10 – ochranný plyn, 11 – plynová tryska,  12 – svarová lázeň

Svařovací zdroj a schema svařování MIG/MAG

Přenos kovu v oblouku závisí především na svařovacích parametrech. Mezi základní svařovací parametry patří proud, napětí a rychlost svařování.

- svařovací napětí – nastavuje se na svařovacím zdroji, ovlivňuje tvar a rozměry oblouku, šířku svarové housenky

  - nadměrně vysoké napětí zvyšuje délku oblouku a propal prvků, svary jsou náchylné na pórovitost a zvyšuje se rozstřik, svarová lázeň je široká, mělká a vzniká nebezpečí předbíhání svarové lázně před oblouk,

  - nízké napětí je příčinou nestability procesu, při vysokých rychlostech svařování vznikají úzké housenky s velkým převýšením, nedochází k dokonalému natavení svarových hran a při vícevrstvém svařování dochází k výskytu studených spojů,

- svařovací proud – jeho hodnota závisí na podávací rychlosti svařovacího drátu (čím vyšší rychlost podávání, tím vyšší proud), svařovací proud, má největší vliv na tvar a průřez svarové housenky, se zvyšujícím se proudem roste velikost a tekutost svarové lázně.

Kromě uvedených parametrů ovlivňuje také rozměr a tvar svaru druh a průměr použitého drátu, polarita na elektrodě, vyložení drátu, sklon hořáku, druh a množství ochranného plynu, způsob přenosu kovu v oblouku, rozměry svarových ploch atd. Při svařování MAG/MIG se nejčastěji používá stejnosměrný proud s nepřímou polaritou (elektroda na + pól). Přímá polarita se používá u plněných drátů.

| Typ svaru | Tloušťka plechu [mm] | Průměr elektrody [mm] | Výkon navaření [kg/hod] | Podávání drátů [m/min] | Svařovací proud [A] | Rychlost svařování [cm/min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – svar | 1 | 0,6 | 1,0 | 7,0 | 60 | 83 |
|  | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 6,0 | 90 | 80 |
|  | 2 | 0,8 | 1,5 | 6,8 | 110 | 83 |
|  | 3 | 0,8 | 1,8 | 8,0 | 125 | 55 |
|  | 3 | 1,0 | 2,1 | 6,0 | 150 | 63 |
| V – svar | 4 | 1,0 | 2,2 | 6,4 | 160 | 40 |
|  | 5 | 1,0 | 2,2 | 6,4 | 160 | 28 |
|  | 6 | 1,0/1,0 | 2,1/2,9 | 6,8/8,5 | 150/200 | 60/43 |
|  | 8 | 1,0/1,2 | 2,1/3,9 | 6,0/7,6 | 150/260 | 43/28 |
|  | 10 | 1,0/1,2 | 2,1/5,1 | 6,0/10,0 | 150/320 | 35/21 |
| Koutový svar | 2 | 0,6 | 1,2 | 8,4 | 70 | 40 |
|  | 2 | 0,8 | 1,6 | 6,8 | 110 | 53 |
|  | 3 | 0,8 | 1,9 | 8,3 | 130 | 32 |
|  | 3 | 1,0 | 2,4 | 7,0 | 10 | 40 |
|  | 4 | 1,0 | 2,7 | 8,2 | 190 | 28 |
|  | 5 | 1,2 | 3,9 | 7,8 | 260 | 26 |
|  | 6 | 1,2 | 3,9 | 7,8 | 260 | 20 |
|  | 6 | 1,2 | 4,8 | 9,5 | 300 | 22 |
|  | 8 | 1,2 | 4,8 | 9,5 | 300 | 14 |

Orientační parametry pro svařování ocelí metodou MAG

| Tloušťka materiálu [mm] | Tvar svarového úkosu | Průměr drátu [mm] | Svařovací proud [A] | Rychlost svařování [cm/min] | Spotřeba argonu [l/min] | Počet vrstev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I | 0,8 | 110 | 80 | 12 | 1 |
| 3 | I | 1,0 | 130 | 75 | 12 | 1 |
| 4 | I | 1,2 | 160 | 70 | 15 | 1 |
| 5 | I | 1,2 | 180 | 70 | 15 | 1 |
| 6 | I | 1,6 | 200 | 65 | 15 | 1 |
| 8 | V | 1,6 | 240 | 60 | 16 | 2 |
| 10 | V | 1,6 | 260 | 60 | 16 | 2 |
| 12 | V | 1,6 | 280 | 55 | 18 | 2 |
| 16 | V | 1,6 | 300 | 50 | 20 | 3 |
| 20 | V | 1,6 | 320 | 50 | 20 | 3 |

Orietační parametry pro svařování hliníku metodou MIG

Přídavné materiály

Přídavný materiál je materiál přidávaný do svaru podávacím zařízením spolu s ochranným plynem. Jako přídavného materiálu se používá drátových nebo trubičkových elektrod. Pro svařování ocelí se vyrábějí drátové elektrody v průměrech 0,6 – 1,6 mm, pro svařování neželezných kovů v průměrech 0,8 – 2,4 mm. Drátové elektrody jsou uvedeny v normě ČSN EN 440. Trubičkové elektrody jsou vyráběny v průměrech 1,0 – 2,4 mm, jsou uvedeny a roztříděny v normě ČSN EN 758. Dráty o průměru jsou navinuté na drátěných nebo plastových cívkách po 5 – 30 kg, robotizovaná pracoviště používají až 200 kg. Každá cívka

musí být opatřena štítkem, na kterém jsou uvedeny údaje výrobce (označení výrobce, označení drátu podle výrobce i příslušné normy, průměr drátu, hmotnost a číslo tavby, atd. Při přepravě a skladování musí být drát chráněn proti oxidaci a znečištění. Skladovací teplota se doporučuje vyšší než 10 (C a relativní vlhkost do 50 %. Dráty bývají chráněny polyetylenovou fólií.

Značení přídavných materiálů pro svařování MIG/MAG podle ESAB:

OK Autrod XX.XX

první dvojčíslí 1 – přídavné materiály pro mechanizovaný způsob svařování

druhé číslo	2 – vinutý drát pro konstrukční oceli

3 – vinutý drát pro svařování nízkolegovaných ocelí

4 – vinutý trubičkový drát pro svařování bez ochranného plynu

5 – vinutý trubičkový drát

6 – vinutý vysokolegovaný nerezavějící drát

8 – vinutý drát pro svařování hliníku

9 – vinutý drát pro svařování jiných neželezných kovů

třetí a čtvrté číslo jsou pořadová čísla a rozlišení ve skupinách

Původní značení starších stále vyráběných drátů:

C XX

C označuje svařování tavící se elektrodou v ochranných plynech a číselné trojčíslí je stejné jako označení u WIG svařování.

V normě ČSN EN 440 je uvedeno značení přídavných materiálů pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí MIG/MAG.

EN 440 – G 3 M G3Si1	EN 440 – číslo normy

46 – pevnost a tažnost podle příslušné tabulky (mez kluzu 460

MPa, mez pevnosti 530 – 680, MPa a tažnost 20 %)

3 – nárazová práce (47J při – 30 (C)

G3Si1 – chemické složení podle tabulky

Plněné elektrody se značí podle normy ČSN EN 758

EN 758 – T 46 3 1Ni B M 4 H5 		EN 758 – číslo normy

T – plněné elektrody

46 – pevnostní vlastnosti

3 – nárazová práce

1 Ni – chemické složení podle tabulky

B – typ náplně – bazická náplň

M – ochranný plyn – směsný plyn

4 – poloha svařování – tupý svar v poloze PA, PB

H5 – obsah vodíku – 5 ml/100 g čistého svarového kovu

Způsoby svařování

Základní materiál musí být před vlastním svařováním zbaven veškerých nečistot (rez, barva) broušením do kovového lesku. Povrch musí být očištěn nejméně 10 mm na každou stranu od budoucího svaru. Před sestavením svařence musí být provedena kontrola úkosů. Při ručním vedení hořáku lze svařovat vpřed nebo vzad. Kořenové housenky se svařují přímým vedením hořáku, u výplňových housenek můžeme svařovat s příčným nebo i podélným rozkyvem hořáku.

Svařování vpřed a vzad

Při svařování vzad je stabilní elektrický oblouk. Hubice hořáku zakrývá hubice do úkosu, ale umožňuje pozorování formování povrchu svaru. Získaná svarová housenka je úzká, s větším převýšením, s hrubým povrchem, ale větším závarem. Ostrý úhel, který svírá osa hořáku se směrem svařování je roven 60 – 70 (. Svarová lázeň je déle tekutá (menší pórovitost) a dokonale chráněna ochranným plynem. Svařování vzad se používá pro svařování v poloze PB, PC (vodorovná) a PG (svislá). Oblasti použití svařování vzad - krycí vrstvy tupých svarů, větší tloušťka materiálu, při koutovém svaru se vyskytuje velké převýšení a vruby, nevhodné pro kořen svaru - může dojít k propadnutí svarové lázně.

Při svařování vpřed má svářeč dokonalý výhled do svarové mezery ve směru svařování, i když mu hubice hořáku zakrývá výhled na housenku. Teplo oblouku působí na větší plochu (dokonalý předehřev svarových ploch), díky tomu získáme housenku o větší šířce s menším převýšením a hladším povrchem. Vysoká rychlost tuhnutí může způsobit pórovitost svar. Tupý úhel se pohybuje v rozmezí 100 – 125 (. Svařování dopředu se používá pro dosažení provařeného svarového kořene v polohách PB a PF. Svařování vpřed se používá pro svařování tenkých plechů, svařování kořenů svarů a běžné svářečské práce.

Doporučení pro svařování:

- nelegované a nízkolegované oceli – v závislosti na tloušťce a poloze svařování lze použít všechny typy přenosu kovů elektrickým obloukem, jako ochranný plyn se nejčastěji používá směr Ar + 15-20 % CO2, lze svařovat vpřed i vzad

- vysokolegované oceli a materiály na bázi niklu – doporučuje se především impulzní svařování, používá se technika vpřed i vzad, využívá se zejména směsi Ar + 2 % CO2, Ar + 2 % O2, aj.

- svařování hliníku a jeho slitin – svařuje se v inertních plynech (argon, helium a jejich směsi) pulzním nebo konstantním proudem, je možné svařovat ve všech polohách, technikou vpřed přímočaře nebo s mírným rozkyvem, svislé svary zdola nahoru.

Příklady nastavení parametrů MIG/MAG

Parametry svařování pro jednotlivé typy svarů, polohy svařování a tloušťka materiálu se volí s ohledem na doporučení výrobců svařovacího zařízení podle průměru drátu. Při napojování na steh nebo na housenku zapalujeme oblouk vždy 10 mm před ukončením stehu nebo housenky a po vytvoření svarové lázně převedeme napojovanou housenku do kořene svaru.

Sklon svařovacího hořáku a technika svařování koutového svaru v poloze PB – nejčastěji se používá svařovací drát o ( 1 – 1,2 mm. Při svařování svírá osa hořáku se směrem svařování tupý úhel 110 – 125 (. Svarová lázeň je snadno kontrolovatelná a kresba je úhledná, hloubka

závaru je menší. Při svařování vzad získáme větší hloubku závaru, ale kresba svaru není úhledná. První housenku vedeme přímočaře a další housenky s mírným příčným rozkyvem. Poslední housenku ukončíme při stojině. Sklon svařovacího hořáku u první a druhé housenky je 45 (, při pokládání třetí housenky skloníme hořák téměř kolmo na stojinu.

Svařování koutového svaru a a sklon hořáku v poloze PB

Koutové svary větších rozměrů ve svislé poloze nahoru (PF)se svařují na více vrstev dopředu příčným pohybem svařovacího hořáku. Používaný průměr svařovacího drátu se pohybuje v rozmezí 1,0 – 1,2 mm. Svařovací hubce směřuje vždy nahoru ve směru postupu svařování se sklonem 15 – 20 ( od vodorovné roviny.

Svařování svisléh koutového svaru a vedení hořáku – poloha PF

Při svařování výplňové a krycí vrstvy svislého koutového svaru vedeme svařovací hořák příčným rozkyvem osy drátové elektrody tak, aby v krajních polohách směřovala proti svařovaným plechům. Tímto způsobem získáme plochý povrch koutového svaru. Oblouk zapalujeme na spodním okraji a po vytvoření svarové lázně postupujeme směrem nahoru. Pro snadnější ovládání svarové lázně v poloze PF se volí nižší svařovací parametry pro stejný průměr drátu než u svařování koutového svaru v poloze PB. Housenku pak posunujeme mírným zrychlením ve směru svařování. Napojení provádíme už na svařené části kořenové housenky.

Pohled shora při svařování metodou PF

Předpokladem pro vytvoření kvalitního V svaru ve vodorovné poloze je pečlivé provedení stehů. Stehování se provádí tak, že oblouk zapálíme na jedné ze svarových ploch. Po krátké

době získáme svarovou lázeň a tu převedeme přes svarovou mezeru na druhou stranu. Tímto způsobem se vytvoří tzv. můstek ze svarového kovu, čímž přímým vedením svařovacího hořáku nad svarovou mezerou provedeme požadovaný steh. Před ukončením stehu vyvede svářeč drátovou elektrodu na jednu ze svarových ploch, aby ve svarové mezeře nevznikly póry, ze kterých obyčejně vycházejí trhliny.

Svařování V svaru v poloze vodorovné shora

Kořenovou housenku klademe přímočarým pohybem vpřed svařovacím drátem o průměru 1,0 – 1,2 mm. Konec drátové elektrody musí neustále sledovat konec svarové lázně. Předběhnutím svarové lázně dochází k neprovaření kořene a předběhnutím drátové elektrody vniká nenatavený drát do svarové mezery. Při kladení druhé a třetí vrstvy klademe housenku vpřed přímočarým kývavým pohybem. K získání svarového převýšení a formování krycí vrstvy svařujeme krycí vrstvu metodou vzad, příčně kývavými pohyby s prodlevami při natavování horních svarových hran nebo můžeme krycí vrstvu vytvořit několika svarových sousenek vedle sebe.

V svary ve svislé poloze se svařují vždy postupem nahoru PF. Hubice svařovacího hořáku směřuje nahoru ve směru svařování se sklonem 5 – 15 ( od vodorovné roviny. Vedení hořáku je při kořenové vrstvě přímočaré s mírnou korekcí do stran.  Další vrstvy včetně krycí provádíme kývavým pohybem se stejným sklonem. Při napojování na steh a po přerušení svařování zapalumeme oblouk asi 10 mm před ukončením stehu a po vytvoření svarové lázně ji převedeme do kořene svaru. Při tomto způsobu svařování se volí nižší parametry svařování než při svařování v poloze vodorovné shora.

Svařování tupého V svaru polohou PF – svislá nahoru

### svařování elektrickým obloukem - Metoda WIG

Elektrický oblouk hoří mezi wolframovou netavící se elektrodou (netvoří přídavný kov) a svařovaným materiálem v proudu netečného plynu (argon, helium, popř. jejich směs). Většinou se svařuje ručně střídavým (hliník, hořčík a jeho slitiny) nebo stejnosměrným proudem (ocel, měď, titan a jeho slitiny). Při svařování můžeme použít přídavný materiál, do svařovacího oblouku se podává ručně nebo automaticky podavačem z cívky.

Tato metoda se používá pro svařování plechů, profilů a trubek do tloušťky 5 mm z legovaných (korozivzdorných, žáropevných) ocelí, neželezných kovů a jejich slitin, zejména hliníku, titanu nebo hořčíku, ale i různorodých materiálů (ocel s mědí, bronzem, atd.). V literatuře bývá tato metoda označena také jako metoda TIG.

Technika svařování je charakterizována polohou a pohybem svařovacího hořáku a přídavného materiálu vzhledem ke svařovanému základnímu materiálu. Svařování metodu WIG vyžaduje postup svařování dopředu – přídavný materiál se pohybuje před hořákem od pravého okraje doleva. Základní materiál se natavuje a přídavný materiál v podobě svařovacího drátu se postupně odtavuje, proud ochranného plynu není narušen a dosahuje se pravidelné kresby. Polohování hořáku i přídavného materiálu se mění podle typu svaru, polohy, směru svařování, složitosti a tvaru svařence, dostupnosti svaru, atd. Samotnému svařování musí předcházet příprava (řídí zejména tloušťkou a druhem svařovaných materiálů) a úprava svarových ploch.

Svařování metodou WIG

Při svařování metodou WIG se používá stejnosměrný proud konstantní velikosti, pulzující svařovací proud s přímou nebo nepřímou polaritou a střídavý proud. Nejčastěji se používá stejnosměrný proud s přímou polaritou – zajišťuje stabilní oblouk a dobré vlastnosti svarových spojů materiálů. Tepelný režim je dán třemi základními parametry:

- velikostí svařovacího proudu  - volí se podle tloušťky, tepelné vodivosti základního materiálu, podle typu spoje, polohy a svařovací rychlosti

- velikosti napětí na oblouku – závisí na délce oblouku

- rychlosti svařování – závisí na intenzitě svařovacího proudu a na jeho druhu.

| Základní materiál | Druh proudu, polarita |
| --- | --- |
| Legované a nelegované oceli, měď a její slitiny, nikl a jeho slitiny, titan a jeho slitiny, zirkon, tantal a wolfram | = ( - ) Připojení svářečského hořáku na minusový pól u stejnosměrného proudu |
| Hliník a jeho slitiny | = ( - ) |
| Hořčík a jeho slitiny | ( Střídavý proud = ( - ) s heliem |

Tabulka pro volbu druhu proudu v závislosti na svařovaném materiálu

| Tloušťka [mm] | Svařovací proud [A] | Průtok argonu [1/min] | Průměr přídavného drátu [mm] | Rychlost svařování [cm/min] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 25 – 60 | 4 | - | 30 – 40 |
| 1,2 | 35 – 80 | 4 | 1,6 | 30 – 40 |
| 1,5 | 45 – 100 | 4 | 1,6 | 25 – 30 |
| 2,0 | 70 - 120 | 5 | 1,6 | 25 - 30 |

Tabulka parametrů pro svařování tenkých plechů z nelegovaných ocelí

U kovů, které vytvářejí na povrchu vrstvu vysokotavitelných oxidů, např. hliníkové a hořčíkové slitiny, se používá ke svařování střídavý proud zabezpečující čisticí účinek svařovacího oblouku na povrchu svařovaného materiálu.

Stejnosměrný proud a nepřímá polarita se při svařování metodou WIG používá pouze ojediněle – je velmi zatížena netavící se wolframová elektroda.

| Nízkolegovaná ocel | Teplota předehřevu [(C] | Teplota žíhání [(C] |
| --- | --- | --- |
| 13 030, 13 120, 13 123 | 200 – 250 | - |
| 15 020 | 150 – 200 | 600 – 650 |
| 15 123 | 250 – 350 | 580 – 660 |
| 15 313 | 300 – 400 | 680 – 760 |
| 15 321 | min 320 | 700 – 730 |

Teploty předehřevu a teploty žíhání při svařování nízkolegovaných ocelí

| Tloušťka plechu [mm] * | Svařovací proud [A] ** | Průměr elektrody [mm] | Průměr svařovacího drátu [mm] | Průtok argonu [1/min] | Rychlost svařování [cm/min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 15 – 25 | 1,0 | - | 3 | 30 – 40 |
| 0,8 | 15 – 30 | 1,0 | - | 3 – 4 | 30 – 40 |
| 1,0 | 25 – 55 | 1,0 | 1,0 | 4 | 25 – 30 |
| 1,5 | 50 – 80 | 1,5 | 1,5 | 4 – 5 | 25 – 30 |
| 2,0 | 80 – 110 | 1,5 – 2,0 | 1,5 – 2,0 | 4 – 5 | 20 – 25 |
| 3,0 | 100 – 150 | 1,5 – 2,0 | 2,0 – 3,0 | 5 | 20 – 25 |
| 4,0 | 120 – 200 | 3,0 | 3,0 | 5 – 6 | 15 – 20 |
| 5,0 | 130 – 250 | 3,0 | 3,0 | 5 - 6 | 15 – 20 |
| * plechy t ( 5 mm se doporučuje použít metodu 141 jen na kořenovou vrstvu, ostatní výplňové vrstvy provést jinou produktivnější metodou ** platí pro polohu svařování PA, u ostatních poloh snížit velikost svařovacího proudu o 10 až 20 % |

Parametry pro svařování vysokolegované austenitické oceli

Přídavné materiály

Volba přídavného matriálu závisí na chemickém složení základního materiálu. Jako přídavného materiálu se používá drátu kruhového průřezu potřebné jakosti (závisí na chemickém složení základního materiálu). Dráty se dodávají většinou v délce 1 m o průměru 1,2 – 4 mm. Dráty balené v papírových krabicích o hmotnosti 6 – 12 kg musí být skladovány v suchém prostředí a originálním balení. Požadavky na rozměry přídavných materiálu stanovuje norma ČSN EN 20544.

Netavící elektrody – tyčky kruhového průřezu vyrobené z čistého wolframu nebo wolframu obsahujícího oxidy ThO2, ZrO2 atd. Elektrody obsahující uvedené oxidy zabezpečují klidné hoření elektrického oblouku, vyšší trvanlivost elektrod, lepší zapalování a vyšší proudové zatížení elektrod. Volba elektrody závisí na druhu použitého proudu, oblasti použití a na požadované kvalitě svarového spoje. Elektrody jsou dodávány v průměrech 0,5 – 10 mm v délce 50 – 175 mm. Konce elektrod se brousí nebo se leptají.

Příklady zakončení legovaných wolframových elektrod v závislosti na druhu použitého proudu a způsobu svařování

| Označení | Druh oxidu | Množství přísady [%] | Barevné označení |
| --- | --- | --- | --- |
| WP | - | - | Zelená |
| WT 4 | ThO2 | 0,35 – 0,55 | Modrá |
| WT 10 | ThO2 | 0,80 – 1,20 | Žlutá |
| WT 20 | ThO2 | 1,70 – 2,20 | Červená |
| WT 30 | ThO2 | 2,80 – 3,20 | Fialová |
| WT 40 | ThO2 | 3,80 – 4,20 | Oranžová |
| WZ 3 | ZrO2 | 0,15 – 0,50 | Hnědá |
| WZ 8 | ZrO2 | 0,70 – 0,90 | Bílá |
| WL 10 | LaO2 | 0,90 – 1,20 | Černá |
| WC 20 | CeO2 | 1,80 – 2,20 | Šedá |

Tabulka označení chemického složení a barevného označení wolframových elektrod

| Průměr elektrody [mm] | Stejnosměrný proud | Střídavý proud [A] |
| --- | --- | --- |
|  | Elektroda záporná ( - ) | Elektroda kladná ( + ) |  |
|  | WP | WT,WL | WP | WT,WL | WP | WT,WL |
| 0,5 | 2 - 20 | 2 – 20 |  |  | 2 – 15 | 2 – 15 |
| 1,0 | 10 – 75 | 10 – 745 |  |  | 15 – 55 | 15 – 70 |
| 1,6 | 40 – 130 | 60 – 100 | 10 – 20 | 10 – 20 | 45 – 90 | 60 – 125 |
| 2,0 | 75 – 180 | 100 – 200 | 15 – 25 | 15 – 25 | 65 – 125 | 85 – 160 |
| 2,5 | 130 – 230 | 170 – 250 | 17 – 30 | 17 – 30 | 80 – 140 | 120 – 210 |
| 3,2 | 160 – 310 | 225 – 330 | 20 – 35 | 20 – 35 | 150 – 190 | 150 – 250 |
| 4,0 | 275 – 450 | 350 – 480 | 35 - 50 | 35 – 50 | 180 – 260 | 240 – 350 |

Tabulka doporučených rozsahů proudu v závislosti na průměru elektrody

Značení přídavných materiálů podle firmy ESAB:

OK Tigrod XX. XX

první dvojčíslí:

první číslo X značí přídavné materiály pro mechanizovaný způsob svařování

druhé číslo Xoznačuje: 2 – konstrukční oceli

3 – nízkolegované oceli

6 – vysokolegované nerezavějící oceli,

8 – hliník,

9 – jiné neželezné kovy (Cu, Ni)

druhé dvojčíslí vyjadřuje pořadová čísla a podrobnější rozlišení u skupin 6 a 9

Př. OK Tigrod 16.30 označuje drát pro svařování WIG s nízkým obsahem uhlíku pro svařování austenitických ocelí typu 18 Cr8Ni a 18 Cr8Ni3Mo v ochranném plynu Ar.

GI XXX

značka GI označuje WIG – inertní plyn

číselná značka formou trojčíslí:

první X – značí jakost skupiny materiálu a druhé dvě pořadové číslo

čísla jakosti materiálu: 1 – nelegované oceli		5 – navařovací se zvláštními účely

2 - nízkolegované oceli	6 – neželezné kovy

3 – nízkolegované oceli	7 – šedá litina

4 – vysokolegované oceli	8 – zvláštní účely

Značení nelegovaných a nízkolegovaných přídavných materiálů je uvedeno v normě ČSN EN 1668.

Př. Tyč EN 1668 – W 46 3 W3Si1

EN 1668 – označení normy

W – tyč/drát nebo navařený kov obloukovým svařováním wolframovou elektrodou

v inertním plynu

46 – pevnost a tažnost podle příslušné tabulky (mez kluzu 460 MPa)

3 – nárazová práce (47J při – 30 (C

W3Si1 – chemické složení podle příslušné tabulky

Základní svařovací polohy u metody WIG

## Bezpečnost a ochrana zdraví u svařování elektrickým obloukem

Zásady BOZP se musí dodržovat, aby nedošlo k nebezpečí úrazu nebo poškození majetku. Bezpečnostní předpisy se vztahují k vlastnímu svařovacímu zařízení včetně zacházení s nimi.

Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají odbornou způsobilost ke svařování a potřebné doklady, osoby ve výcviku svařování pod přímým dohledem svářečského instruktora nebo žáci středních škol pod vedením mistra odborného výcviku.

Je-li některá část svařovacího zařízení poškozena, nelze svařování zahájit, ani v něm pokračovat.

- Svařovat smí jen osoba s platným svářečským oprávněním, řádně zacvičená a určená k této práci vedoucím.

- Při svařování použij vždy pracovní ochranné prostředky!

- Trvalá pracoviště musí být vybavena účinným místním odsáváním.

- Před spouštěním prohlédni svařovací agregát a přesvědči se, zda je v pořádku, zda je řádně uzemněn, zda koncovky kabelů jsou řádně upevněny!

- Kabely nesmějí být poškozeny, odizolovány, konce kabelů se nesmějí dotýkat!

- Svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou!

- Držáky elektrod se smějí odkládat pouze na izolační podložku nebo na odizolovaný stojan a musí být zajištěny proti náhodnému dotyku vodivých předmětů!

- Držáky elektrod nesmějí být ochlazovány ponořením do vody!

- Měnič svařovacího agregátu musí být ve vodorovné poloze!

- Nesvařuj materiál znečistěný olejem, olovnatými barvami, zbytky odmašťovacích prostředků nebo podobnými látkami vyvíjejícími škodliviny!

- Nesvařuj v blízkosti hořlavin a výbušnin!

- Nádrže, ve kterých byly uskladněny pohonné látky a jiné hořlaviny, vždy před svařováním dobře propláchni a během svařování nechej otevřeny!

- Při svařování použij zástěnu a chraň ostatní pracovníky před účinkem paprsků!

- Měj vždy po ruce vhodný hasicí přístroj!

- Odcházíš-li od svářecího agregátu, vypni proud a zastav agregát!

- Netrp přítomnost jiných osob mimo své pomocníky, které při práci nezbytně potřebuješ!

- Zabezpeč stálý dozor v případě svařování v uzavřeném prostoru.

- Po ukončení sváření uveď agregát do náležitého pořádku!

ZDRAVÍ OHROŽUJÍCÍ RIZIKA:

- ohrožení elektrickým obloukem,

- úraz elektrickým proudem,

- popálení,

- úletem horkých částí strusky,

- záření.

OHROŽENÉ ČÁSTI TĚLA:

- obličej, oči, hlava, ruce, trup, nohy.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY:

- svářečský oblek, ochranná kukla, ochranné rukavice, kožená zástěra, kožené kamaše, kožená obuv.

Shrnutí učiva

Zdrojem tepla potřebného k natavení stykových ploch svařovaných součástí je elektrický oblouk, který hoří mezi elektrodu a svařovaným materiálem. Při svařování dochází k roztavení kovu elektrody a natavení povrchu základního materiálu. Roztavený kov elektrody přechází obloukem do tavné lázně a spojením s nataveným základním materiálem vznikne svar. Hoření oblouku podporují opakované zkraty vzniklé odkapáváním roztaveného materiálu z elektrody. Pomocí oblouku lze svařovat mnoha způsoby – svařování v ochranné atmosféře, obalenou elektrodou, pod tavidlem. Svařovat můžeme pomocí střídavého i stejnosměrného proudu. Zdroje svařovacího proudu (dynama, transformátory, usměrňovače, měniče) dodávají elektrickou energii potřebnou pro zapálení a hoření elektrického oblouku. Zdroje dodávají do uzavřeného svařovacího obvodu elektrický proud požadovaných vlastností pro danou metodu svařování. Zdrojem tepla při svařování obalenou elektrodou je oblouk, který hoří mezi obalenou elektrodou a svařovaným materiálem. Vlivem vysoké teploty dochází při svařování k tavení elektrody a povrchu základního materiálu. Roztavený kov elektrody a tavený obal přechází obloukem do roztavené lázně a vytváří tak svar, který je chráněn vrstvou strusky. Obalená elektroda se skládá z kovového jádra a obalu. Obal tvoří legovací prvky (Cr, Ni, Mo, V, aj.) vytvářející přídavný svarový kov, organické a anorganické látky. Obal stabilizuje oblouk, chrání svarový kov před účinky vzduchu, zpomaluje chladnutí svaru a tím omezuje vznik vnitřního pnutí vytvořením strusky na povrchu svarového kovu. Obaly elektrod se používají bazické, kyselé nebo speciální. Elektrický oblouk při svařování pod tavidlem hoří pod vrstvou tavidla mezi holou elektrodou (drát - odvíjí se z cívky ze zásobníku a je dodáván do místa svaru) a svařovaným materiálem. Tavidla jsou zrnité látky, svou funkcí nahrazují obal u obalené elektrody. Nejčastěji se používají křemičitany, fluoridy a mangany, které se přivádí násypkou před elektrodu. Tavidla zakrývají po celou dobu procesu svařovací oblouk, chrání tak svarovou lázeň před přístupem vzduchu, stabilizuje oblouk a dodává do svaru legovací přísady. Z tavidla vzniká nad tavnou lázní struska, jejím úkolem je zpomalit ochlazování svaru, aby nedocházelo ke vzniku velkého vnitřního pnutí. Další možností, jak lze chránit svarový kov před účinky okolní atmosféry, je použití ochranných plynů, které obklopují oblouk a natavený materiál. Volba ochranného plynu ovlivňuje povrch a strukturu svaru, mechanické vlastnosti, rozstřik svarového kovu, hloubku závaru apod. Ochranné plyny usnadňují zapálení oblouku, zvyšují jeho stabilitu a zabraňují spálení legovacích prvků. Při svařování používáme plyny inertní plyn (Ar, He nebo jejich směsi) chránící svarovou lázeň - nevstupují do reakcí, které probíhají ve svarové lázni a aktivní plyn – používá se oxid uhličitý CO2 (levný, hluboký závar) nebo směs plynů např. Ar + CO2, které zabraňují rozstřiku svařovaného kovu. Podle použitého ochranného plynu a podle použité elektrody rozlišujeme i způsoby svařování: MIG – svařování tavnou kovovou elektrodou v inertním (netečném – Ar, He) plynu, MAG – svařování tavnou kovovou elektrodou v aktivním plynu (CO2), WIG - svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu. Zásady BOZP se musí dodržovat, aby nedošlo k nebezpečí úrazu nebo poškození majetku. Bezpečnostní předpisy se vztahují k vlastnímu svařovacímu zařízení včetně zacházení s nimi. Bezpečnostní předpisy jsou stanoveny normou ČSN.

OTÁZKY

- Charakterizujte pojem elektrický oblouk.

- Jakými způsoby se dá svařovat elektrickým obloukem?

- Jakou funkci má obal při svařování obalenou elektrodou?

- Popište průběh svařování obalenou elektrodou.

- Jakou funkci má tavidlo při svařování pod tavidlem?

- Popište průběh svařování pod tavidlem.

- Co ovlivňuje volba ochranného plynu?

- Jaké ochranné plyny používáme při svařování v ochranných plynech?

- Jaké přídavné materiály používáme při svařování MIG, MAG a WIG?

- Charakterizujte metody MIG, MAG a WIG.

- Proč musíme dodržovat zásady BOZP?

- K čemu se vztahují zásady BOZP?

- Kde jsou uvedeny zásady BOZP?

- Vyjmenujte zásady BOZP dodržované při svařování elektrickým obloukem.

# Kontrola svarových spojů

Cíle

Po prostudování této kapitoly dokážete:

- charakterizovat vady svaru,

- popsat průběh destruktivní a nedestruktivní zkoušky,

- provést vizuální kontrolu svaru, popř. zkoušku lámavosti svaru.

K určení kvality svaru se používají destruktivní a nedestruktivní zkoušky, které umožňují zjišťování povrchových a vnitřních vad. Vady mohou vzniknout ve svarech při tuhnutí svarové lázně (vlivem napětí a deformací), nedostatečnou přípravou svarových ploch, špatným způsobem svařování, nesprávným sestavením nebo nedostatečným sestehováním dílů. Klasifikace vad svarových spojů je uvedena v normě ČSN EN ISO 6520-1. Norma člení vady do šesti skupin: trhliny, dutiny, pevné vměstky, studené spoje a neprůvary, vady tvaru a rozměru a jiné vady. Postupy kontrolních zkoušek jsou stanoveny v normách. Ke zjišťování povrchových vad se nejčastěji používá vizuální kontrola svaru a kapilární metoda. Vnitřní vady se zjišťují pomocí ultrazvuku nebo rentgenu (prozáření).

## Nedestruktivní zkoušky (bez porušení materiálu)

Vizuální kontrola svaru

Vizuální kontrola svaru patří mezi nejjednodušší nedestruktivní zkoušky. Touto zkouškou zjišťujeme povrchové vady, jako jsou nerovnoměrnosti, převýšení svaru, zápaly, trhliny, studené spoje a vady v kořenové oblasti. Podle přístupnosti kontrolovaného povrchu rozlišujeme vizuální kontrolu přímou prováděnou pouhým okem nebo pomocí lupy a kontrolu nepřímou za pomocí optických přístrojů. Postup vizuální kontroly svaru je popsán v normě ČSN EN 970.

Zkouška rentgenem (prozářením) ČSN EN 444, ČSN EN ISO 5579, ČSN EN 1027

Zkouška prozářením je založena na schopnosti rentgenového nebo gama záření pronikat očištěnými zkoušenými předměty a působit na fotografický materiál.  Skryté vady (množství a velikost) ve svarovém spoji se na filmu zobrazí po zpracování fotografického materiálu.

Rentgenová zkouška prozářením

Zkouška ultrazvukem ČSN EN 1712, ČSN EN 1714

Ultrazvukové vlny prochází zkoušenými předměty s malými ztrátami. Pokud dopadá svazek ultrazvukových vln na rozhraní dvou prostředí (dutiny, bubliny, póry, trhliny, struska), tak se odrazí pouze z části a na obrazovce indikačního zařízení se objeví poruchové echo. Hlavními částmi ultrazvukového přístroje jsou generátor, vysílací a přijímací sonda, indikační zařízení.

Zkouška ultrazvukem

Kapilární zkouška ČSN EN 571

Podstatou kapilární zkoušky je zviditelnění povrchových vad použitím indikační kapaliny (petrolej, fluorescenční olej) s výrazným zabarvením. Na zkoušený předmět se po očištění nanese detekční látka (prášek - oxid hořečnatý, uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý), která nasává z povrchové vady (štěrbiny) indikační kapalinu. Vada se projevuje výrazným zbarvením na povrchu zkoušeného předmětu.

Kapilární zkouška – a) očištěný a odmaštěný předmět, b) nanesení detekční kapaliny, c) očištění přebytku detekční kapaliny, d) nanesení indikační kapaliny – indikace vady

## Destruktivní zkoušky

Zkouška lámavosti svaru

Zkouška lámavosti svaru je stanovena normou ČSN EN 910. Podstatou zkoušky je ohýbání zkušební tyče tak, aby se svar uprostřed tyče rozevíral. Průměr ohýbacího trnu musí být 4 t a musí být dosažen úhel ohybu 120 (. V průběhu zkoušení nesmí zkušební svar vykazovat žádné vady velké 3 mm v kterémkoliv směru. Vady nacházející se na hranách zkušebního svaru se při hodnocení neuvažují.

Zkouška lámavosti

Zkouška rozlomením ČSN EN 1320

Nejjednodušší zkouška používaná ke zjišťování typu, rozměrů a rozmístění vnitřních vad (dutiny, trhliny, studené spoje, neprůvary). Zkouška spočívá v rozlomení spoje ve svarovém kovu tak, aby bylo možné pozorovat lomovou plochu. Lom může být vyvolán statickým nebo dynamickým zatížením (ohyb, krut, ráz, roztržení). Iniciace lomu může být také ovlivněna tvarem vrubu a teplotou.

Shrnutí učiva

Ke zjištění kvality svaru se používají destruktivní a nedestruktivní zkoušky. Tyto zkoušky nám umožňují zjistit povrchové a vnitřní vady ve svarech. Vady ve svarech mohou vzniknout při tuhnutí svarové lázně (vlivem napětí a deformací), nedostatečné přípravě svarových ploch, špatným způsobem svařování, nesprávným sestavením nebo nedostatečným sestehováním dílů. Klasifikace vad svarových spojů je uvedena v normě ČSN EN ISO 6520-1. Norma člení vady do šesti skupin: trhliny, dutiny, pevné vměstky, studené spoje a neprůvary, vady tvaru a rozměru a jiné vady. Postupy kontrolních zkoušek jsou stanoveny v normách. Ke zjišťování povrchových vad se nejčastěji používá vizuální kontrola svaru a kapilární metoda. Vnitřní vady se zjišťují pomocí ultrazvuku nebo rentgenu (prozáření).

OTÁZKY

- Jakými způsobem zjišťujeme vady ve svarech?

- Jak dělíme zkoušky používané ke zjišťování vad?

- Co může být příčinou vzniku vad?

- Jak člením vady ve svarech?

- Jaké destruktivní a nedestruktivní zkoušky používáme ke zjišťování vad?

# Glosář

A

Aktivní plyn – při jeho použití dochází k rozstřiku svařovaného kovu (CO2)

B

BOZP – zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při svařování

D

Destruktivní zkoušky – zkoušky používané ke zjišťování vlastností svaru, dochází k porušení svaru

E

Elektroda – přídavný matriál, kterým přichází do místa svařování elektrický proud přeměňující se v teplo

I

Inertní plyn - chrání svarovou lázeň a nevstupují do reakcí, které probíhají ve svarové lázni (Ar, He)

K

Kontrola svaru – zjišťuje vnitřní a povrchové vady svarového spoje

M

MAG – svařování tavnou kovovou elektrodou v aktivním plynu

MIG – svařování tavnou kovovou elektrodou v inertním plynu

N

Nedestruktivní zkoušky – zkoušky používané ke zjišťování vlastností svaru, nedochází k porušení svaru

O

Obal elektrody – stabilizuje oblouk, chrání svarový kov před účinky vzduchu, zpomaluje chladnutí svaru

Ochranný plyn – chrání svarový kov před přístupem vzduchu

P

Přídavný materiál – materiál přidávaný do místa svaru

R

Redukční ventil – snižuje tlak v lahvi na tlak pracovní

S

Svar – nerozebíratelné spojení

Svarové plochy – svařované plochy základního materiálu

Svařenec – výrobek získaný svařováním

Svařitelnost – schopnost materiálu vytvořit svařování nerozebíratelné spojení

Svařovací hořáky – mísí hořlavý plyn (acetylen, propan, aj.) s kyslíkem

Svařovací oblouk – elektrický výboj v neředěných plynech

Svařovací parametry – hodnoty svařovacího proudu, napětí a rychlosti svařování, atd.

Svařovací zařízení – zařízení používané ke svařování

Svařování – výrobní proces nerozebíratelného spojení

Svařování vpřed – přídavný materiál (drát) je veden před hořákem

Svařování vzad – přídavný materiál je veden za hořákem

W

WIG – svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu

Z

Základní materiál – materiál svařovaných součástí (polotovarů)

Zpětné šlehnutí – vniknutí plamene do hořáku,

# TESTY

TEST kapitola 1

- Svařovat lze materiály:

- kovové

- nekovové

- kovové i nekovové

- Svařováním vyrábíme spojení:

  - nerozebíratelná

  - rozebíratelná

  - materiály se svařováním nespojí

- Výrobek získaný svařováním se nazývá:

- odlitek

- svařenec (svarek)

- výstřižek

- Tupým svarem svařujeme polotovary:

  - v jedné rovině

  - pod úhlem

  - nesvařujeme

- Koutovým svarem svařujeme polotovary:

  - v jedné rovině

  - pod nějakým úhlem

  - nesvařujeme

- Svary na výkrese značí konstruktér:

  - jak chce

  - podle zásad a požadavků zaměstnavatele

  - podle normy

- Volba přídavného materiálu závisí:

  - na chemickém složení

  - na technologických vlastnostech

  - nezávisí na ničem

- Jako přídavný materiál se používají:

  - elektrody a svařovací dráty

  - různé polotovary

  - různé materiály

- PA je svařovacího poloha:

  - vodorovná shora

  - vodorovná

  - svislá nad hlavou

- PF je svařovací poloha:

  - vodorovná

  - svislá nahoru

  - svislá nad hlavou

Testová část ke kapitole 1  – správné odpovědi

| Otázka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  |
| b |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |
| c | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

TEST kapitola 2

- Zdrojem tepla pro svařování plamenem je:

  - kyslíkoacetylenový plamen

  - elektrický oblouk

  - odpor

- Přídavný materiál by měl mít:

  - stejné chemické složení jako základní materiál

  - podobné chemické složení jako základní matriál

  - nezáleží na tom

- Přídavný materiál pro svařování plamenem se označuje písmenem:

  - G

  - C

  - P

- Podle poměru mísení plynů může být kyslíkoacetylenový plamen:

  - redukční, měkký a střední

  - redukční, oxidační a ostrý

  - redukční, oxidační a neutrální

- Použité svařovací zařízení:

  - musí odpovídat normě

  - nemusí odpovídat normě

  - je to jedno

- Lahve pro kyslík se označují barvou:

  - kaštanovou

  - bílou

  - zelenou

- Lahve pro acetylen se označují barvou:

  - kaštanovou

  - bílou

  - zelenou

- Redukční ventil:

  - snižuje tlak v lahvi na pracovní

  - zvyšuje tlak v lahvi na pracovní

  - nijak hodnotu tlaku neovlivňuje

- Při svařování vpřed je veden svařovací drát:

  - za hořákem

  - před hořákem

- Při svařování vzad je veden svařovací drát:

  - za hořákem

  - před hořákem

- Zásady BOZP musíme dodržovat, aby nedošlo:

  - k nebezpečí úrazu

  - poškození majetku

  - nemusí se dodržovat

- Svařovat ve výrobním procesu může:

  - ten, tomu je více než 18 let

  - ten, kdo má potřebné oprávnění

  - ten, kdo to umí

- Kde najdeme předpisy BOZP týkající se svařovacích technologií?

  - v odborných učebnicích

  - v normách

  - nejsou stanoveny

- Se zásadami BOZP se musí pracovník seznámit:

  - před započetím práce

  - v průběhu práce

  - nemusí se s nimi seznámit

Testová část ke kapitole 2 – správné odpovědi

| Otázka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x |
| b |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  |
| c |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TEST kapitola 3

- Elektrický oblouk je:

  - zvláštní druh záření

  - elektrický výboj

  - pohyb elektronů z elektrody (anody) do základního materiálu

- Obal u obalené elektrody:

  - stabilizuje oblouk a nechrání svarový kov před účinky vzduchu

  - stabilizuje oblouk, ale nezpomaluje chladnutí svaru

  - stabilizuje oblouk, chrání svarový kov před účinky vzduchu, zpomaluje chladnutí svaru

- Která statická charakteristika zdroje svařovacího proudu je vhodná pro svařování obloukem tavící se elektrodou v aktivním ochranném plynu:

  - s konstantním napětím, tzv. plochá

  - s konstantním proudem, tzv. strmá

  - s konstantním výkonem, tzv. klesající

- Při svařování v ochranném plynu tavící se elektrodou se používá:

  - stejnosměrný proud se zapojením na nepřímou polaritu

  - stejnosměrný proud se zapojením na přímou polaritu

  - střídavý proud

- Největší vliv na šířku svarové housenky má:

  - svařovací proud

  - svařovací napětí

  - ochranný plyn

- Z tavidla vzniká nad tavnou lázní:

  - struska

  - nic nevzniká

  - oxidy

- Ochranné plyny:

  - snižují stabilitu elektrického oblouku

  - přispívají ke spálení legovacích prvků

  - usnadňují zapálení oblouku, zvyšují jeho stabilitu a zabraňují spálení legovacích prvků

- Ke svařování obloukem v ochranných plynech se používají plyny:

  - pouze aktivní

  - pouze inertní

  - aktivní i inertní

- Při svařování metodou WIG používáme elektrodu

  - kovovou

  - titanovou

  - wolframovou

- Metoda TIG je stejná jako metoda

  - MIG

  - MAG

  - WIG

- Metoda svařování tavící se elektrodou v inertním plynu se označuje zkratkou a číslem:

  - MIG 131

  - WIG 137

  - MAG 135

- Metoda obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu se označuje zkratkou a číslem:

  - MAG 135

  - WIG 235

  - MAK 23

- Zásady BOZP musíme dodržovat, aby nedošlo:

  - nehrozí poškození majetku

  - nemusí se dodržovat

  - k nebezpečí úrazu a poškození majetku

- Svařovat ve výrobním procesu může:

  - ten, tomu je více než 18 let

  - ten, kdo to umí

  - ten, kdo má potřebné oprávnění

- Kde najdeme předpisy BOZP týkající se svařovacích technologií?

  - v odborných učebnicích

  - v normách

  - nejsou stanoveny

- Se zásadami BOZP se musí pracovník seznámit:

  - v průběhu práce

  - před započetím práce

  - nemusí se s nimi seznámit

Testová část ke kapitole 3 – správné odpovědi

| Otázka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| b | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| c |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |

TEST kapitola 4

- Jaké zkoušky používáme ke zjišťování kvality svaru?

  - pouze destruktivní

  - pouze nedestruktivní

  - destruktivní a nedestruktivní

- Jaké zkoušky používáme ke zjišťování vnitřních vad:

  - kapilární

  - lámavosti

  - rentgen a ultrazvuk

- Jaké zkoušky používáme ke zjišťování vnějších vad:

  - rentgen

  - kapilární

  - vizuální kontrola

- Postup zkoušek je stanoven:

  - normou

  - není stanoven

- Do jakých skupin jsou rozčleněny vady podle normy:

  - trhliny, dutiny, vměstky, studené spoje a neprůvary, vady tvaru, rozměru aj.

  - pnutí, trhliny, dutiny, studené spoje, vady tvaru a rozměru

  - deformace, pnutí, trhliny, vady tvaru a rozměru, jiné vady

Testová část ke kapitole 4 – správné odpovědi

| Otázka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | x |  | x | x |
| b |  |  | x |  |  |
| c | x |  | x |  |  |

# ZADÁNÍ PRAKTICKé ZKOUŠky

| HODNOTÍCÍ STANDARD PRAKTICKÉ ZKOUŠKY |
| --- |
| Kód a název oboru | 23 51 H/01 Strojní mechanik |
| Kód a název modulu | SM 27 Svařování tenkých plechů, drátů a profilů |
| Název praktické zkoušky | Určení druhu svaru a jeho rozměrů, volba přídavného materiálu a svařovací metody na základě technické dokumentace. |

Hodnotící ukazatele praktické zkoušky

| Pol. | Hodnotící ukazatel | Počet bodů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vysvětlení podstaty svařování. | 1 |
| 2 | Vyjmenování základních typů svarů. | 1 |
| 3 | Charakteristika značení svarů na výkrese. | 1 |
| 4 | Čtení výkresové dokumentace. | 1 |
| 5 | Charakteristika značení přídavných materiálů na výkrese. | 1 |
| 6 | Značení svařovacích metod na výkrese. | 1 |
| 7 | Značení polotovarů a základních materiálů na výkrese. | 1 |

| Způsob hodnocení praktické zkoušky |
| --- |
| Za každý splněný hodnotící ukazatel je zisk 1 bodu. |
| 1 hodnotící ukazatel = 1 bod |
| Klasifikace praktické zkoušky |
| Klasifikace | Nesplnil | Splnil |
| Počet bodů | 1 - 39 % z celkového počtu bodů | 40 - 100 % z celkového počtu bodů |

| HODNOTÍCÍ STANDARD PRAKTICKÉ ZKOUŠKY |
| --- |
| Kód a název oboru | 23 51 H/01 Strojní mechanik |
| Kód a název modulu | SM 27 Svařování tenkých plechů, drátů a profilů |
| Název praktické zkoušky | Svaření sestavených dílů metodou určenou v technické dokumentaci. |

Hodnotící ukazatele praktické zkoušky

| Pol. | Hodnotící ukazatel | Počet bodů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vysvětlení podstaty svařování plamenem. | 1 |
| 2 | Vyjmenování materiálů a polotovarů svařovaných plamenem. | 1 |
| 3 | Charakteristika svařovacího plamene. | 1 |
| 3 | Rozdělení plamene podle výstupní rychlosti a podle poměru mísení plynů. | 1 |
| 4 | Charakteristika plynů používaných při svařování plamenem. | 1 |
| 5 | Značení přídavných materiálů používaných při svařování plamenem. | 1 |
| 6 | Popis a charakteristika svařovacího zařízení. | 1 |
| 7 | Vysvětlení pojmu zpětné šlehnutí. | 1 |
| 8 | Vysvětlení pojmu elektrický oblouk | 1 |
| 9 | Charakteristika svařování elektrickým obloukem s obalenou elektrodou – princip, přídavné materiály, zařízení, použití. | 1 |
| 10 | Rozdělení používaných plynů při svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře – charakteristika vlastností. | 1 |
| 11 | Charakteristika svařování metodu MIG – princip, použití, zařízení, přídavné materiály. | 1 |
| 12 | Charakteristika svařování metodu MAG – princip, použití, zařízení, přídavné materiály. | 1 |
| 13 | Charakteristika svařování metodu WIG/TIG – princi, použití, zařízení, přídavné materiály. | 1 |
| 14 | Svařování metodou na základě technické dokumentace. | 1 |
| 15 | Kontrola vytvořeného svaru na základě technické dokumentace. | 1 |

| Způsob hodnocení praktické zkoušky |
| --- |
| Za každý splněný hodnotící ukazatel je zisk 1 bodu. |
| 1 hodnotící ukazatel = 1 bod |
| Klasifikace praktické zkoušky |
| Klasifikace | Nesplnil | Splnil |
| Počet bodů | 1 - 39 % z celkového počtu bodů | 40 - 100 % z celkového počtu bodů |

| HODNOTÍCÍ STANDARD PRAKTICKÉ ZKOUŠKY |
| --- |
| Kód a název oboru | 23 51 H/01 Strojní mechanik |
| Kód a název modulu | SM 24 Svařování kovů |
| Název praktické zkoušky | Vizuální kontrola vytvořeného svaru a kontrola rozměrů svaru, provedení zkoušky lámavosti svaru. |

Hodnotící ukazatele praktické zkoušky

| Pol. | Hodnotící ukazatel | Počet bodů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vyjmenování vad, které mohou vznikat při svařování. | 1 |
| 2 | Rozdělení zkoušek používaných ke zjišťování vad ve svarech. | 1 |
| 3 | Vyjmenování destruktivních zkoušek. | 1 |
| 4 | Vyjmenování nedestruktivních zkoušek. | 1 |
| 5 | Charakteristika vizuální zkoušky svaru. | 1 |
| 6 | Charakteristika zkoušky lámavosti svaru. | 1 |
| 7 | Charakteristika zkoušky rentgenem. | 1 |
| 8 | Charakteristika zkoušky ultrazvukem. | 1 |
| 9 | Provedení vizuální kontroly svaru. | 1 |
| 10 | Provedení zkoušky lámavosti svaru. | 1 |

| Způsob hodnocení praktické zkoušky |
| --- |
| Za každý splněný hodnotící ukazatel je zisk 1 bodu. |
| 1 hodnotící ukazatel = 1 bod |
| Klasifikace praktické zkoušky |
| Klasifikace | Nesplnil | Splnil |
| Počet bodů | 1 - 39 % z celkového počtu bodů | 40 - 100 % z celkového počtu bodů |

# POUŽITÁ LITERATURA A DOPORUČENÉ ODKAZY

[1] 	Ambrož Oldřich, Kubíček Jaroslav a Kandus Bohumil. Technologie svařování a zařízení. Ostrava, Zeross 2001

[2]	Bernasová Eva a kol.: Svařování. Praha, SNTL 1987

[3]	Bureš Jan. Bezpečnost při svařování. DOM – ZO 13, s.r.o.

[4]	Drastík František a kol.: Strojnická příručka. Verlag Dashofer, 2006

[5]	http://strojirenstvi-ucivo.blogspot.com

[6]	http://www.strojarskatechnologia.info

[7]	 http://www.svarak.cz

[8] 	http://www.mmspektrum.com

# Text boxes

keramická hubice

wolframová elektroda

navařený kov

svarová lázeň

kleština

svařovaný materiál

elektrický oblouk

přídavný drát

argon

d)

c)

b)

a)